- ЛЕКЦІЯ №3. Початкова стадія (3.нуклеація) формування наноструктур під впливом лазерного опромінення.

- 3.1. Нуклеація нанометрової періодичної структури при дії поверхневої статичної акустичної хвилі.

- 3.2. Інкремент дефектно-деформаційної нестійкості.

- 3.3. Залежність інкремента дефектно-деформаційної нестійкості від модуля хвильового вектора.

- 3.4. Вплив температури та концентрації адатомів на період поверхневої надґратки.

- 3.1. Нуклеація нанометрової періодичної структури при дії поверхневої статичної акустичної хвилі

Останнім часом предметом інтенсивних досліджень є отримання напівпровідникових структур із самоорганізованими нанокластерами методами молекулярно-променевої епітаксії, іонної імплантації та під впливом лазерного опромінення, а також можливість керування їх фізичними властивостями.

Домішка, яка потрапляє у матрицю призводить до зміни її об’єму та енергії, а початкова флуктуація деформації при певних умовах зумовлює виникнення деформаційно-індукованих потоків імплантованих домішок. У результаті в неоднорідному деформаційно-концентраційному полі з’являються сили, пропорційні градієнтам концентрації та деформації, які додатково деформують матрицю. Ці сили спричиняють наростання початкової флуктуації та призводять до самоорганізації кластерів домішок.

Для оптимізації технологічного процесу та прогнозованого керування фізичними параметрами напівпровідникових структур із нанокластерами важливою є інформація про нуклеацію (3.початкову стадію формування) періодичних наноструктур адсорбованих атомів (3.адатомів) та імплантованих домішок. Зокрема, для розрахунку симетрії, періоду і часу утворення поверхневих структур достатньо обмежитись аналізом лише початкового (3.лінійного) етапу розвитку дефектно-деформаційної нестійкості [14].

Завдяки високій рухливості носіїв заряду, широке використання при виробництві квантово-розмірних структур та високочастотних лазерів на їх основі знайшов арсенід галію. Значна увага дослідників приділяється лазерній модифікації морфології приповерхневих шарів GaAs, при якій умови формування нанокластерів є керованим процесом. Поверхневі акустичні хвилі (3.ПАХ) – пружні хвилі, що поширюються уздовж поверхні твердого тіла або уздовж границі з іншими середовищами. ПАХ поділяють на два типи: з вертикальною поляризацією і з горизонтальною поляризацією (3.хвилі Лява).

До найпоширеніших поверхневих хвиль можна віднести наступні: хвилі Релея (3.або релеївські) – в класичному розумінні поширюються уздовж границі пружного півпростору з вакуумом або достатньо розрідженим газовим середовищем; затухаючі хвилі релєївського типу на границі твердого тіла з рідиною; незатухаюча хвиля з вертикальною поляризацією, що поширюється вздовж межі рідини і твердого тіла; хвиля Стонлі – поширюється уздовж плоскої межі двох твердих середовищ, модулі пружності і густина яких не сильно відрізняються; хвилі Лява – поверхневі хвилі з горизонтальною поляризацією (3.SH типу), які можуть поширюватися в структурі “пружний шар на пружному півпросторі”.

Хвилі Релея, теоретично відкриті Релєєм у 1885 році, можуть існувати у твердому тілі поблизу його вільної поверхні, що межує з вакуумом. Фазова швидкість таких хвиль спрямована паралельно поверхні, а частинки середовища, що коливаються поблизу неї, мають як поперечну, перпендикулярну поверхні, так і подовжню складові вектора зміщення. Коливаючись, ці частинки описують еліптичні траєкторії в площині, яка перпендикулярна поверхні і проходить через напрям фазової швидкості. Зазначена площина називається сагітальною. Амплітуди поздовжніх і поперечних коливань зменшуються в міру віддалення від поверхні вглиб середовища за експоненціальним законом з різними коефіцієнтами загасання. Це призводить до того, що еліпс деформується і поляризація далеко від поверхні може стати лінійною. Проникнення хвилі Релея в глибину звукопроводу становить величину порядку довжини поверхневої хвилі. Якщо хвиля Релея збуджена в п’єзоелектриках, то як всередині нього, так і над його поверхнею у вакуумі буде існувати повільна хвиля електричного поля, спричинена прямим п’єзоефектом.

У анізотропних середовищах структура та властивості поверхневих хвиль залежать від типу анізотропії та напрямку поширення хвиль. Релеївські хвилі можуть поширюватися не тільки по плоскій, але й по криволінійній вільній поверхні твердого тіла. При цьому змінюються їхня швидкість, розподіл зсувів і напруг з глибиною, а також спектр допустимих частот, який з неперервного може стати дискретним, як, наприклад, для випадку релеївських хвиль на поверхні сфери.

Релеївські хвилі широко використовуються у всіх галузях науки і техніки. Наприклад, низькочастотні (3.(3.10-2 – 10) Гц) релївські хвилі застосовують у сейсмології для реєстрації землетрусів і в сейсморозвідці. В УЗ-діапазоні частот хвилі Релея використовують для всебічного контролю поверхневого шару зразка: дослідження характеристик поверхневого шару, виявлення поверхневих і біляповерхневих дефектів, визначення залишкових напружень поверхневого шару металу, термічних і механічних властивостей поверхневого шару зразка. Гіперзвукові (3.(3.108 – 1010) Гц) хвилі Релея широко використовуються в акустоелектроніці для створення перетворювачів електричних сигналів, ультра- і гіперзвукових ліній затримки, підсилювачів електромагнітних коливань і систем для обробки інформації.

Запишемо рівняння руху у вигляді:

,

де u – компонента векторів ul, ut;  c – відповідна їй швидкість cl  або ct.

Розглянемо плоску монохроматичну поверхневу хвилю, що поширюється вздовж осі . Функція  має вигляд:

u=eikx−ωtfz,

де функція fz задовольняє рівнянню  f''=χ2f,

.

Якщо , то  – періодична функція, тобто ми отримали б звичайну плоску хвилю, що не зникає в усьому об’ємі середовища. Тому слід вважати,  що    і   – дійсне  число.

Таким чином, отримуємо наступний розв’язок рівняння  руху:

u=const⋅eikx−ωteχz.                                                                                Цей розв’язок відповідає хвилі, що швидко затухає всередину тіла, тобто розповсюджується тільки поблизу його поверхні. Величина  визначає швидкість цього загасання. Дійсний вектор деформації u є сумою векторів ul та ut, компоненти кожного з яких задовольняють рівняння (3.1.7) з швидкістю c=cl для ul та c=ct для ut. У випадку об’ємних хвиль в необмеженому середовищі ці два доданки відповідають двом незалежним хвилям. У випадку ж поверхневих хвиль такий поділ на дві незалежні частини є неможливим (3.завдяки наявності граничних умов). Вектор зміщення u повинен бути визначений лінійною комбінацією векторів ul та ut. На вільній поверхні повинна виконуватися умова:

.

- Звідки

,     ,    .

Оскільки всі величини не залежать від координати , то друга з цих умов дає

.                                                              Таким чином, у поверхневій хвилі вектор деформації  лежить у площині, яка проходить через напрям поширення перпендикулярно до поверхні.

Поперечна частина хвилі  ut повинна задовольняти умові  div ut=0  або

.

Поздовжня частина ul  задовольняє умові  rot ul=0  або

.

- 3.2. Інкремент дефектно-деформаційної нестійкості

Рівняння для вектора зміщення uпружного середовища має вигляд

∂2u∂t2=ct2Δu+(cl2−ct2)graddiv {u,                                                          (3.1)

де cl, ct – поздовжня і поперечна швидкості звуку, відповідно.

Нехай поверхня напівпровідника співпадає з площиною z = 0 (3.вісь z напрямлена в глибину кристалу) і, припустимо, що вздовж осі x виникає поверхневе збурення пружного середовища, яке задамо у вигляді статичної ПАХ, яка швидко затухає вглибину напівпровідника та має наростаючу з часом амплітуду:

ux=−iqR eiqx+λt−klz−iktQ eiqx+λt−ktz,                                                    (3.2)

uz=klR eiqx+λt−klz+qQ eiqx+λt−ktz,                                                     (3.3)

де kl,t2=q2+λ2cl,t2,  – інкремент дефектно-деформаційної нестійкості, R, Q – амплітуди ПАХ.

Тоді деформація  на поверхні напівпровідника (3.z = 0)

ε=∂ux∂x+∂uz∂z=−λ2cl2R eiqx+λt.                                                             (3.4)

Розглянемо легований напівпровідник n-GaAs, який містить домішки – іонізовані донори, вільні електрони та адатоми Ga, які також є іонізованими донорами. У цьому випадку умова електронейтральності має вигляд

n0(T)=Nd+T+N0+(T),                                                                          (3.5)

де Nd+, n0, N0 – поверхнева концентрація іонізованих донорів, просторово-однорідіні значення поверхневої концентрації електронів та адатомів, відповідно. Концентрацію адатомів можна представити як суму концентрації рівноважних дефектів N0r+=N0r∞exp−ΔUkBT (3.ΔU – енергія утворення адатома Ga, kB – стала Больцмана, T – температура, N0r∞ – поверхнева концентрація атомів Ga) та концентрації дефектів N0l+, що генеруються під впливом лазерного опромінення і визначається його потужністю.

N0+(T)=N0r+(T)+N0l+.                                                                            (3.6)

Напрям поширення поверхневої хвилі визначається анізотропними властивостями кристалу.

Періодична поверхнева деформація призводить до просторово-неоднорідного перерозподілу адатомів N(3.x), модуляції дна зони провідності і, відповідно, перерозподілу концентрації електронів провідності n(3.x) та електростатичного потенціалу (3.x):

N(x)=N0+N1(x)=N0+N1(q)eiqx+λt,                                               (3.7)

n(x)=n0+n1(x)=n0+n1(q)eiqx+λt,                                                       (3.8)

ϕ(x)=ϕ(q)eiqx+λt,                                                                                  (3.9)

де N1(3.q), n1(3.q),  (3.q) – амплітуди відповідних періодичних збурень.

Запишемо рівняння Пуассона, яке з врахуванням (3.7) – (3.9) прийме вигляд:

−q2ϕ(q)=eε0εa(n1(q)−N1(q)),                                                            (3.10)

де ε0, ε – діелектрична стала та діелектрична проникність середовища, a – параметр кристалічної ґратки.

Рівняння для концентрації заряджених адатомів має вигляд

∂N∂t=D∂2N∂x2+∂∂xμN∂ϕ∂x−DθkT∂∂xN∂∂xε+ld2∂2ε∂x2,                     (3.11)

де D та  – поверхневий коефіцієнт дифузії та рухливість адатомів, які пов’язані між собою співвідношенням Ейнштейна μ=DekBT;  – деформаційний потенціал; ld – характерна довжина взаємодії адатомів з атомами ґратки. Другий доданок враховує взаємодію адатомів з електричним полем, яке виникає за рахунок просторово-неоднорідного перерозподілу електричного заряду, третій доданок виражає взаємодію адатомів із деформаційним полем із врахуванням нелокальної взаємодії.

З врахуванням (3.4), (3.7) – (3.10) та у наближенні N1<<N0, рівняння (3.11) запишемо у вигляді

λN1(q)=−Dq2N1(q)+DN0ΦkT(n1(q)−N1(q))−DN0θkBTλ2cl2Rq2(1−q2ld2), (3.12)

де Φ=e2ε0εa.

Густина електронного струму

j=nμndχdx,                                                                                       (3.13)

де n(3.T, n) – рухливість електронів, яка залежить від температури та ступеня легування напівпровідника; електрохімічний потенціал  визначається співвідношенням

χ(x)=kBTlnn(x)Ni−eϕ(x)+acε(x),                                                (3.14)

де Ni=22πmkTh232– ефективна густина станів; ас – константа гідростатичного деформаційного потенціалу зони провідності.. Тоді рівняння неперервності з врахуванням (3.13), (3.14) можна записати у вигляді

e∂n∂t=kBTμn∂∂xn∂∂xlnnNi−eμn∂∂xn∂ϕ∂x+acμn∂∂xn∂ε∂x.           (3.15)

З врахуванням (3.4), (3.7)-(3.10) рівняння (3.15) запишемо у вигляді

n1(q)eλ+kBTμnq2+n0μnΦ=N1(q)n0μnΦ+acn0μnq2λ2cl2R.           (3.16)

Тут враховано, що ас < 0.

Розв’язавши систему рівнянь (3.12) та (3.16), отримаємо вирази для амплітуд поверхневої концентрації адатомів N1(3.q) та електронів провідності n1(3.q).

Просторово-неоднорідний розподіл адатомів модулює поверхневу енергію F(3.x), що призводить до виникнення латеральної механічної напруги σxz=∂F(N(x))∂x, яка компенсується напругою зсуву у середовищі. Гранична умова, що виражає баланс латеральних напружень має вигляд

E1+ν∂ux∂z+∂uz∂xz=0=∂F(N(x))∂x=∂F∂N∂N1(x)∂x,                                   (3.17)

де E,  – модуль Юнга та коефіцієнт Пуассона.

Окрім цього, у результаті взаємодії адатомів з атомами напівпровідника на поверхні виникає нормальна механічна напруга, і, відповідна гранична умова має вигляд

E1+ν∂uz∂z+ν1−2ν∂ux∂xz=0=θdaN1(x).                                             (3.18)

Таким чином отримано систему лінійних однорідних рівнянь (3.17), (3.18) відносно амплітуд R та Q і з умови нетривіальності розв’язків (3.з умови рівності нулю детермінанта цієї системи) можна отримати дисперсійні залежності (3.q).

- 3.3. Залежність інкремента дефектно-деформаційної нестійкості від модуля хвильового вектора

Розрахунки (q) проводились для напівпровідника GaAs легованого кремнієм при наступних значеннях параметрів: ld = 2,9 нм; a = 0,565 нм; cl = 3500 м/с;  = 0,318;  = 0,65 Мбар; ac = -7,17 eВ; d = 10 еВ; ε = 12; Dd = 5⋅107exp−5,6kBTcм2/с; N0r∞=3⋅1014см−2; U = 0,1 eВ; Nd+ = N0Siexp(−0.058kBT), де N0Si – концентрація домішок Si.

На рис. 1, 2 приведено результати розрахунку залежності інкремента дефектно-деформаційної нестійкості від модуля хвильового вектора при різних значеннях концентрації домішок кремнію N0Si  та різних значеннях температури при середній концентрації адсорбованих атомів Ga N0l+ = 51012 cм-2 (рис. 1) та N0l+ = 21012 cм-2 (рис. 2), що генеруються під впливом лазерного опромінення і визначається його потужністю. Така залежність має максимум, який при збільшенні концентрації донорів зсувається в сторону більших значень модуля хвильового вектора. Від’ємні значення інкремента дефектно-деформаційної нестійкості  означають затухання ПАХ і, відповідно, неможливість формування періодичних дефектно-деформаційних структур. Окрім домінуючої в лінійному наближенні структури з інкрементом max(qmax), підсилюється цілий континуум структур з  > 0 (рис. 1, 2). При виході на стаціонарний режим збільшення амплітуди домінуючої структури (4), (7) – (9) буде досягати насичення за рахунок пружної нелінійності, а амплітуди з меншим інкрементом продовжать збільшуватися. Таким чином, спектр генерованих мод може розширюватись. Але у роботах показано, що у твердих тілах з дефектами, які є центрами розтягу (d  > 0), найчастіше реалізовується тільки одномодова генерація з qmax.

Як бачимо з рис. 1, при концентрації адатомів N0l+ = 51012 cм-2 формування періодичних структур є можливим у широкому інтервалі температур. Зокрема, при низьких температурах T < 180 K (рис. 1, а, б, рис. 3, а) та високих температурах T > 460 K (рис. 1, д, е, рис. 3, а) при даній інтенсивності лазерного опромінення формування поверхневих періодичних структур відбувається при будь-якому ступені легування напівпровідникової матриці GaAs. А при значному легуванні напівпровідника GaAs донорними домішками кремнію (N0Si > 1013 cм-2) формування періодичних дефектних структур є можливим при будь-якій температурі (рис. 1,  рис. 3, а).

При зменшенні інтенсивності лазерного опромінення зменшується концентрація адатомів Ga. У цьому випадку температурні інтервали, в яких можливе утворення поверхневої надгратки, звужуються. Зокрема, при концентрації адатомів N0l+ = 21012 cм-2 формування періодичних структур в інтервалі температур 150 K < T < 420 K є неможливим при будь-якому ступені легування напівпровідника GaAs (рис. 2, рис. 3, б), а у нелегованому GaAs (криві 1) утворення самоорганізованих дефектних структур є можливим тільки при температурі T < 80 K (рис. 2, а, рис. 3, б) та T > 520 K (рис. 2, е, рис. 3, б).

При збільшені концентрації донорів акустоелектронні ефекти призводять до збільшення велични інкремента дефектно-деформаційної нестійкості. Таким чином, у напівпровіднику з більшим ступенем легування донорними домішками, процеси формування нанометрових періодичних структур повинні відбуватись швидше.

q, Å-1

, c-1

1

3

4

2

а)

q, Å-1

, c-1

1

3

4

2

б)

q, Å-1

, c-1

1

3

4

2

в)

q, Å-1

, c-1

1

3

4

2

г)

q, Å-1

, c-1

1

3

4

2

д)

q, Å-1

, c-1

1

3

4

2

е)

Рис. 1. Залежність інкремента дефектно-деформаційної нестійкості від хвильового вектора при концентрації адсорбованих атомів N0l+ = 51012 cм-2 при різних значеннях концентрації донорів:

1 – N0Si = 108 cм-2; 2 – N0Si = 51012 cм-2; 3 – N0Si = 21013 cм-2; 4 – N0Si = 1014 cм-2

- T = 70 K; б) T = 150 K; в) T = 250 K; г) T = 300 K; д) T = 500 K; е) T = 800 K

q, Å-1

, c-1

1

3

4

2

а)

q, Å-1

, c-1

1

3

4

2

б)

q, Å-1

, c-1

1

3

4

2

в)

q, Å-1

, c-1

1

3

4

2

г)

q, Å-1

, c-1

1

3

4

2

д)

q, Å-1

, c-1

1

3

4

2

е)

Рис. 2. Залежність інкремента дефектно-деформаційної нестійкості від хвильового вектора при концентрації адсорбованих атомів N0l+ = 21012 cм-2 при різних значеннях концентрації донорів:

1 – N0Si = 108 cм-2; 2 – N0Si = 51012 cм-2; 3 – N0Si = 21013 cм-2; 4 – N0Si = 1014 cм-2

a) T = 70 K; б) T = 150 K; в) T = 250 K; г) T = 300 K; д) T = 500 K; е) T = 800 K

3.4. Вплив температури та концентрації адатомів на період поверхневої надґратки

Значення qmax, при якому інкремент дефектно-деформаційної нестійкості  має максимум, визначає період домінуючої структури d=2πqmax (рис. 3). На рис. 3 приведено залежність періоду поверхневої надгратки адатомів GaAs від температури. Така залежність має немонотонний характер. При великій інтенсивності лазерного опромінення (N0l+ = 51012 cм-2) та значній концентрації донорів (рис. 3, а, криві 3, 4) найбільше значення періоду спостерігається при температурі T = (320 – 380) K. При T→0 чи T→∞ період дефектно-деформаційної структури зменшується і наближається до значення 2πld. При зменшенні ступеня легування (рис. 3, криві 1, 2) існують такі дві критичні температури Tcmin та Tcmax, для яких тільки при T < Tcmin та при T > Tcmax можливе утворення поверхневої надгратки. При T  Tcmin та при T  Tcmax період надґратки монотонно зростає і прямує до безмежності. При зменшенні інтенсивності лазерного опромінення (зменшенні концентрації адсорбованих атомів) Tcmin зменшується, а Tcmax збільшується (рис. 3, б).

Отримані результати якісно узгоджуються з експериментальними результатами. Слід зазначити, що при значній концентрації адатомів суттєвими є нелінійні ефекти, які дещо можуть розширити діапазон температур, при яких можливе утворення нанокластерів.

d, нм

Т, K

1

2

3

4

1

2

а)

d, нм

Т, K

1

2

3

4

1

2

3

4

б)

Рис. 3. Залежність періоду поверхневої дефектно-деформаційної структури від температури при різних значеннях концентрації донорів:

1 – N0Si = 108 cм-2; 2 – N0Si = 51012 cм-2; 3 – N0Si = 21013 cм-2; 4 – N0Si = 1014 cм-2

a) N0l+ = 51012 cм-2;    б) N0l+ = 21012 cм-2