- ЛЕКЦІЯ №5. Формування самоорганізованих наноструктур в імплантованих напівпровідниках.

- 5.1. Модуляція поверхні йонним розпиленням.

- 5.2. Формування самоорганізованих наноструктур Si-Ge шляхом впровадження йонів германію у кремній.

- 5.3. Теоретичні підходи до розуміння процесів самоорганізації в імплантованих напівпровідниках.

- 5.1. Модуляція поверхні йонним розпиленням

Розглянемо процес іонної імплантації. Іони з енергією, що істотно перевищує енергію зв'язку атома в ґратках легованого кристалу, спрямовуються на поверхню кристалу, впроваджуються в нього і зупиняються на деякій глибині, створюючи при цьому значну кількість дефектів. При легуванні напівпровідників кінцевою метою у більшості випадків є отримання бездефектного кристалу, в якому домішкові атоми повинні займати цілком визначені положення в ґратках, тому доводиться проводити відпал дефектів. Оскільки відпал пов’язаний з нагріванням кристалу і інтенсифікацією процесів переміщення атомів, то майже завжди має місце дифузія та розмивання профілю.

У ряді експериментів (особливо з імплантацією іонів низьких енергій) домішкові атоми виявляються на глибині, яка в сотні і тисячі разів перевищує розрахунковий пробіг іона. У зв’язку з цим доцільно розглянути ще один процес, який може сприяти проникненню домішки на глибину – напрямлене переміщення атомів внаслідок неоднорідної механічної напруги приповерхневих шарів легованого зразка.

Відомо, що при імплантації впроваджений іон, зупинившись на певній глибині, зміщує атоми кристалу, займаючи у ньому об’єм Vn. Окрім цього, якщо початкова енергія іона досить велика, то у процесі сповільнення він створює безліч дефектів, що також повинно у більшості матеріалів призводити до збільшення об’єму. Проте останній чинник істотний лише за таких умов імплантації, коли вакансії стають рухливими і можуть утворити вакансійні кластери, що переростають потім у вакансійні пори. Безумовним є той факт, що впровадженому атому потрібний для розміщення об’єм Vn. Якщо б домішковий атом був на поверхні кристалу, це не викликало б жодних проблем, оскільки новий атом може просто добудувати ґратку на поверхні. Але новий атом “виникає” в глибині кристалу і вимушений зміщувати матричні атоми, що оточують його з усіх боків. У тонкій вільній плівці, товщина якої порядку довжини пробігу іона, таке впровадження викличе відповідне збільшення об’єму всієї плівки. Проте практично завжди пробіг імплантованого іона на декілька порядків менший, ніж товщина легованої плівки. У такій ситуації розширення легованого шару стримується підкладкою, прагнучи зберегти початкові розміри. Через величезну різницю в розмірах сили виявляються нерівними: в площині, паралельній поверхні, підкладка зазнає лише слабкої деформації розтягу (точніше, вигину), а тонкий імплантований шар виявляється гранично стиснутим.

Сили стискування досягають межі міцності матеріалу вже при порівняно малих дозах імплантації. Гранична доза Фn розраховувалася за формулою:

Φn=5N0σпрЕ(1−2ν)ΔRp,                                                                        (5.1)

де N0 – кількість атомів матеріалу мішені; пр – межа міцності матеріалу; Е – модуль пружності Юнга;  – коефіцієнт Пуассона; Rр – середньо-квадратичний розкид пробігів.

Сам механічний стиск або розтяг кристалу не повинен викликати спрямованого потоку легуючої домішки (така деформація просто зумовлювала б відповідну зміну коефіцієнта дифузії). Проте в даному шарі існують дуже великі градієнти механічної напруги. Це означає, що окрім дифузійного руху (який характеризується рівною ймовірністю перескоку атома вперед і назад), з’являється спрямований потік атомів. Його величина і напрям залежать від кристалічної структури і кристалографічної орієнтації зразка.

Можна записати кінетичне рівняння імплантації у вигляді:

∂Nn∂t=if1−NnVn+j∂Nn∂xkV0−gVn+D∂2N∂x2−α∂Nn∂x.                  (5.2)

Тут Nn – концентрація імплантованої домішки.

Перші два члени в правій частині описують власне імплантацію домішок; j – густина струму іонів; Vn – об’єм, який займає в ґратці домішковий атом; f – функція розподілу пробігів іонів (безрозмірна, нормована згідно з виразом −∞∞f(x)dx=1); k – коефіцієнт розпилення поверхні іонами; V0 — об'єм атома ґратки. Запис kV0 означає, що концентрація домішок у розпиленому приповерхневому шарі істотно менша за одиницю. Третій доданок правої частини відповідає дифузійному перерозподілу (сюди входять усі види дифузії, тому в загальному випадку коефіцієнт дифузії є функцією часу, координати і концентрації домішок та дефектів). Четвертий член описує переміщення домішки в полі градієнта механічної напруги,  – коефіцієнт пропорційності. Щоб оцінити роль останнього члену і діапазон умов імплантації, при яких його слід враховувати, потрібно оцінити величину коефіцієнта .

Нехай у шар товщиною dx, розташований на глибині х від поверхні, впроваджено Nndx домішкових атомів, кожному з яких для вільного розміщення в ґратках потрібен об’єм Vn. Нехай, окрім цього, товщина підкладки настільки велика, що її деформацією можна знехтувати, тобто вважати, що підкладка зберігає свою форму та розміри. Насправді ж, легована пластина завжди вигинається у бік імплантованого шару [10 – 13] (у не надто товстих підкладках ця деформація помітна неозброєним оком). У такому випадку в шарі виникає механічна напруга стиску, тензор якої має тільки дві компоненти, відмінні від нуля:

σy=σz=σ;     σx=0.                                                                             (5.3)

Сумарна об’ємна деформація шару dx під дією цієї напруги дорівнює зміні об’єму шару:

ε0=ΔVV=NnVnN0V0.                                                                                       (5.4)

Врахувавши зв’язок напруги з деформацією, можна записати:

εx=σx−ν(σy+σz)E=−2νσE,                                                              (5.5, а)

εy=σy−ν(σx+σz)E=(1−ν)σE=εz.                                                  (5.5, б)

Об’ємна деформація 0 дорівнює

ε0=εx+εy+εz=2(1−2ν)σE.                                                                 (5.6)

Прирівнявши (5.4) і (5.6), отримаємо:

σ=ε0E21−2ν=NnVnE2N0V01−2ν.                                                                   (5.7)

Об’ємна напруга:

σ0=σx+σy+σz=NnVnEN0V01−2ν.                                                           (5.8)

Останні дві формули справедливі до тих пір, поки не досягнута межа міцності матеріалу. Після досягнення цієї межі надлишкова напруга скидатиметься за рахунок пластичної деформації. Інший шлях – руйнування зразка – практично неможливий, оскільки перша стадія цього процесу – утворення тріщини – повинна відбуватися усередині зразка, без виходу тріщини на поверхню (аналогічна картина напруги існує в загартованому склі). З багатьох критеріїв міцності [6] виберемо просте співвідношення:

σ≤σnp,                                                                                                      (5.9)

де σnp – табличне значення межі міцності матеріалу при деформації стиску.

Таким чином, після досягнення межі міцності матеріалу (а вище було сказано, що це відбувається вже при порівняно невеликих дозах імплантації) розподіл напруги набуває вигляду, відмінного від кривої розподілу домішок. При цьому область глибин х, при яких останній член в (5.1) відмінний від нуля, “відривається” від поверхні і йде в глибину зразка.

- 5.2. Формування самоорганізованих наноструктур Si-Ge шляхом впровадження йонів германію у кремній

Використання надтонких шарів (1 – 5 нм) SiOx (0 < x < 2) як матрицi для гетероструктур Si1−xGex стало актуальним в останні роки завдяки прояву нових властивостей таких систем. Особливо цікавими є перспективи їх застосування в інфрачервоній оптоелектроніці при кімнатній температурі, елементах пам’яті, збільшенні швидкодії транзисторів та інших. Моношарові плівки оксиду кремнію на ростовій поверхні впливають на щільність розподілу квантових точок Ge та їх однорідність. Таким чином, морфологія таких структур є важливою складовою отримання їх методом молекулярно-променевої епітаксії (МПЕ), відповідно до умов їх застосування. Поряд з різними способами збільшення густини нанокластерів Ge та SiGe, наприклад, з побудовою проміжних шарів [4, 5], часто в якості останньої поверхні використовували різним чином виготовлену надтонку плівку оксиду – вiд моношару до 2 нм з метою створення умов для більш керованого епітаксійного росту. При цьому, залежно вiд товщини плівки існує принаймні дві можливості: по-перше, це контакт германію з підкладкою й, відповідно, монокристалічні нанокластери [8], а по-друге, це взаємодія потоку Si чи Ge з первісно аморфним шаром SiOx (0 < x < 2). За останніх умов не варто очікувати монокристалічності нанокластерів, достатньо у першому наближенні зрозуміти, яким чином аморфна поверхня трансформується у систему тривимірних об’єктів. Це, власне, й було метою роботи.

Підкладки Si (100) з розорінтацією < 1 спочатку проходили хiмiчну обробку, в результаті якої замість пасивуючого окислу на поверхні утворювався тонкий шар нового оксиду, товщина якого залежала вiд часу i могла становити вiд 0,5 до 2 нм, а збільшення його товщини обмежувалося виникненням шорсткості поверхні. В умовах надвисокого вакууму (менше 10 – 8 Па) у камерi установки МПЕ “Катунь” здійснювалося відпалювання підкладки протягом 1 – 2 год при Tп ≈ 800С.

Після цього при Tп ≈ 750С в режимі згону окислу подавався потiк Si, значення якого відповідало швидкості дифузії кисню на поверхню, щоб в умовах термодинамічної рівноваги процес сорбції (Si) – десорбції (SiO) відбувався за схемою: SiO2 + Si  →  2SiO ↑. Залежно вiд товщини шару SiO2 через 3 – 10 хв поверхня підкладки ставала атомарно чистою, про що свідчила поява надструктури 2  1 для Si (100).

Інша картина виникає, коли рівновага порушується в бік збільшення потоку кремнію, в той час як швидкість дифузії залишається незмінною, оскільки визначається температурою підкладки. В цьому випадку не всі атоми кисню встигають продифундувати з об’єму на поверхню i утворити зв’язки з кремнієм. Атоми кремнію, що надходять, вбудовуються в ґратку, утворюючи зв’язки з іншими атомами кремнію та атомами кисню, що не можуть десорбувати.

Тепер розглянемо динаміку зміни дифракційної картини поверхні для всіх стадій епiтаксiї Si на SiOx та відповідні структури, зображення яких одержані за допомогою атомно-силової мікроскопії (рис. 1). Насамперед спостерігається відносно швидка трансформація (30 – 60 с) поверхні з появою рефлексів (рис. 1, б), які свідчать про формування тривимірних зародків нанокластерів. Цього не відбувається в умовах термодинамічної рівноваги, коли відразу формуються зародки дифракційних ліній (рис. 1, г). При подальшій експозиції Si збільшується порядок рефлексів, що відповідає переходу до більших розмірів нанокластерів з ознаками монокристалiчностi – боковими фасетами {113} i верхньою гранню {100} (рис. 1, в). Потім ці нанокластери починають зростатися (рис. 1, г), поступово з’являється надструктура 2  1, характерна для суцільної монокристалічної плівки Si (100) (рис. 1, д).

У випадку експозиції поверхнi SiOx в потоцi Ge рефлекси, які відповідають тривимірній структурі (рис. 1, б), з’являються трохи пізніше, порівняно з кремнієм, оскільки потiк Ge приблизно вдвічі менший i вбудовування атомів Ge потребує більше часу.

Рис. 1. Стадії епiтаксiї Si на SiOx:

поверхня SiO2 (а);   формування зародків нанокластерів Si (б);

формування нанокластерів Si (в);   початок зростання нанокластерів (г);

утворення суцільної монокристалічної плівки Si (100) (д)

Ці рефлекси поступово стають чіткішими, що відповідає трансформації плоскої поверхні SiOx у тривимірну (рис. 1, в), та з’являються додаткові порядки рефлексів (рис. 1, г), які пов’язані із збільшенням розмірів та густини розподілу нанокластерів  по  поверхні.  Але на відміну вiд епітаксії Si на SiOx, нано кластери Ge не зростають у суцільну плівку та не виявляють ознак монокристалiчностi (ні фасет, ні верхньої грані), а набувають напівсферичної форми (рис. 1, г) iз співвідношенням латерального розміру нанокластера до його висоти l / h ~ 5  6, приблизно вдвічі меншим, ніж для Ge на Si [8].

Рис. 2. Стадії епiтаксiї Ge на SiOx:

поверхня SiO2 (а);   формування зародкiв нанокластерiв Ge (б, в);

формування тривимірних напівсферичних нанокластерів Ge (г)

Виникає питання, яким чином на первісно аморфній поверхні SiOx відбувається формування нанокластерів Si з ознаками монокристалічності та напівсферичних нанокластерів Ge. За припущенням, висунутим у роботі [2], реконструкції, що відбуваються на поверхні SiOx при експозиції в потоці кремнію, який в декілька разів перевищує критичне значення, можна описати реакціями, представленими на рис. 1. У цьому випадку може відбуватися очищення поверхні з відривом фрагмента SiO при 1 < x < 2:

SiOx + Si → SiOx−1+SiO ↑

або заліковування хімічної неоднорідності із вбудовуванням атома Si у оксид при 1 < x < 2:

SiOx + Si → 2SiOx/2,

Рис. 3. Динаміка реконструкції поверхні SiOx

при поступовому переході вiд SiO2 до Si

утворюючи центри кристалізації нанокластерів Si. Таким чином, виявляється, що оксидний шар SiOx збіднюється киснем з двох бокiв – вiд підкладки за рахунок дифузії та зверху за рахунок реакції кисню з атомами кремнію, що надходять [8].

Епітаксійне формування нанокластерів Ge на SіOx відбувається за аналогічних умов, але в цьому випадку більш істотними стають пружні деформації, що виникають за рахунок невідповідності сталих ґраток між Sі та Ge. З високою ймовірністю атоми кремнію або германію, що утворили хімічний зв’язок з атомами кисню, можуть складати фрагменти, які відриваються від поверхні:

SіOx + Ge → SіOx − 1 + GeO ↑    або    2SіOx + Ge → SіGeO2x−1 + SіO ↑.

У той же час може відбуватися вбудовування атомів германію в структуру: SіOx + Ge → SіGeOx. При подальшій експозиції германію атоми Ge, що надходять, мігрують по поверхні, займаючи місця, які відповідають мінімуму сумарної енергії поверхні або максимуму локальних пружних деформацій, утворюючи зародки наноострівців SіGe. На початкових стадіях їх формування може відбуватися за механізмом Фольмера-Вебера, коли змочуючий шар SіGe ще не сформувався. Потім формування нанокластерів відбувається за механізмом Странського-Крастанова, внаслідок виникнення пружних деформацій між SіGeOx та Ge. При цьому локально епітаксійний ріст може відбуватися монокристалічно, але, внаслідок істотної неоднорідності поверхні SіGeOx за хімічним складом та енергетично, може утворюватися багато центрів кристалізації, орієнтованих один відносно одного досить хаотично. Внаслідок цього сформовані нанокластери германію набувають форми напівсфер і не мають ознак монокристалічності. Аналогічну форму напівсферичних нанокластерів германію на SіOx одержано у роботі [5] шляхом відпалювання структури з нанокластерами Ge на Sі в атмосфері кисню при 800C.

Можливість одержання суцільної монокристалічної плівки кремнію на первісно аморфному SіOx була використана для формування багатошарових систем вертикально інтегрованих квантових точок Ge, які виявили цікаві властивості при дослідженні поздовжньої фотопровідності та фото-ерс, зокрема, завдяки відриву активних елементів від кремнієвої підкладки ізолюючим шаром SіOx. Був виявлений істотний зсув спектру фоточутливості в інфрачервону область [2, 4] та значне збільшення електрорушійної сили [5, 6]. Можна припустити, що наявність в зоні гетеропереходу Sі – Ge субмоношару SіOx істотно збільшує ймовірність утворення фотоструму за рахунок збільшення часу рекомбінації електрон-діркових пар і, як наслідок, збільшення ємності наногетеропереходу.

Нанокластери Sі виявляють ознаки монокристалічності, а полікристалічні або аморфні нанокластери германію мають напівсферичну форму. Геометрія та густина розподілу цих утворень залежить від умов вирощування. Запропоновано механізм утворення нанокластерів при взаємодії надкритичних потоків германію або кремнію з первісно аморфною поверхнею, що базується на виникненні напружень через невідповідність постійних ґраток.

Формування структур з нанокластерами (нк) кремнію методом високотемпературного (ВТ) відпалу плівок SiOx дає можливість керувати їх світловипромінюючими властивостями за рахунок зміни технологічних параметрів (температури, тривалості та атмосфери відпалу) [1]. Спектральне положення максимуму фотолюмінісценції (ФЛ) λmax залежить від розмірів кремнієвих нанокластерів Si-нк (квантово-розмірна модель) [2] та/або енергетичного положення поверхневих станів на інтерфейсі нк Si/SiO2 (модель рекомбінації на інтерфейсі) [3]. Інтенсивність ФЛ залежить від концентрації нанокластерів, густини поверхневих станів та від наявності центрів безвипромінювальної рекомбінації [4].

Експериментально встановлено, що наявність домішок в матриці SiOх впливає на випромінювальні властивості нк Si [5, 6]. Як було показано в [7], послідовна імплантація іонів N+ та Si+ в SiO2 матрицю сприяє збільшенню інтенсивності ФЛ і зміщенню спектра в короткохвильову область.

- 5.3. Теоретичні підходи до розуміння процесів самоорганізації в імплантованих напівпровідниках

Нелінійна дифузійно-деформаційна модель формування нанокластерів у імплантованій напівпровідниковій матриці

Розглянемо сферично-симетричну дефектно-кристалічну систему, в центрі якої (r = 0) внаслідок нелінійної взаємодії домішок через пружне поле формується кластер цих домішок. Радіус імплантованої матриці R0 >> ld, де ld – середня довжина вільного пробігу домішки.

Потенціальна енергія пружної взаємодії імплантованої домішки може бути представлена у вигляді:

Ui=Uddint+Udaint,                                                                                       (5.1)

де перший доданок визначає енергію взаємодії домішок між собою, а другий – домішок з атомами кристалічної матриці.

Пружні сили, що виникають у результаті наявності домішки ненульового об’єму, виконують роботу зі зміни об’єму кристалічної матриці:

A=−σrrΔΩd,                                                                                           (5.2)

де ΔΩd – зміна об’єму кристалу однією домішкою; σrr – радіальна складова тензора механічної напруги в кристалі, яка виникає за рахунок взаємодії домішки з пружним полем матриці εrr=ε=∂ur∂r; εrr та ur – радіальні компоненти тензора деформації та вектора зміщень, відповідно.

Пружні поля імплантованих домішок, зміщуючи атоми в околі інших домішок, створюють сили, що діють на них і є причиною їх пружної взаємодії. Енергія цієї взаємодії зменшується за степеневим законом і є достатньо великою, якщо домішки сильно спотворюють кристалічну ґратку. Але поряд з пружною взаємодією дефектів, яка зменшується з відстанню за степеневим законом, має місце взаємодія, яка плавно змінюється на відстанях порядку розміру кристалу і пов’язана із силами дзеркального зображення, прикладеними до поверхні кристалу. Така енергія Uddint взаємодії імплантованої домішки, що знаходиться в положенні r', з іншими домішками з концентрацією N(r) практично не залежить від положення домішки r' і може бути визначена наступним чином [11]:

Uddint(r)=−23K1−2v1−vN(r)ΔΩd2,                                                              (5.3)

K – модуль всебічного стиску; v – коефіцієнт Пуассона.

З врахуванням (5.2) та нелокального закону Гука енергію взаємодії імплантованої домішки з атомами матриці Udаint через пружне поле можна визначити наступним чином:

Udaint(r)=−λr'−rε( r')ΔΩddr',                                                          (5.4)

де  – оператор пружних модулів. Ввівши змінну τ=r'−r та розклавши ε( r+τ) в ряд Тейлора по , отримаємо:

Udaint(r)=−λτε( r+τ)ΔΩddτ=−λτε( r)+∂2ε(r)∂r2τ22ΔΩddτ=

−Kdε(r)ΔΩd−Kd∂2ε(r)∂r2rda2ΔΩd,                                                          (5.5)

де Kd=λτdτ≡K – модуль всебічного стиску [13], 2rda2=λττ2dτλτdτ – середнє значення  квадрату відстані між імплантованою домішкою та атомами матриці.

Пружне поле, що виникає в імплантованій матриці, діє на домішку із силою

F=−gradUi=Kgrad231−2v1−vN(r)ΔΩd2+ε(r)ΔΩd+∂2ε(r)∂r2rda2ΔΩd.   (5.6)

Під дією цієї сили домішки у пружному полі отримують швидкість

υ=μF=DKkБTgrad231−2v1−vN(r)ΔΩd2+ε(r)ΔΩd+∂2ε(r)∂r2rda2ΔΩd,  (5.7)

де D – коефіцієнт дифузії; Т – температура; kБ – стала Больцмана.

Тут для визначення рухливості домішок використано співвідношення Ейнштейна.

Як бачимо з формули (5.7), швидкість домішок у пружному полі визначається градієнтами деформації і концентрації дефектів та зміною об’єму кристалу цими домішками. Аналіз цієї формули показує, що градієнт концентрації створює деформаційний потік, який напрямлений, на відміну від звичайного дифузійного потоку, в сторону збільшення концентрації домішок (перший доданок). Окрім цього, домішки, які є центрами розтягу (ΔΩd > 0) будуть рухатися в область, що зазнає відносного розтягу, а домішки, які є центрами стиску (ΔΩd < 0) будуть рухатися в область, що зазнає відносного стиску (другий доданок).

З врахуванням (5.7) стаціонарний потік імплантованих домішок можна записати у вигляді:

j=−D∂N∂r+NDKkБT231−2v1−v∂N∂rΔΩd2+∂ε∂rΔΩd+∂3ε∂r3rda2ΔΩd−υ0N, (5.8)

де 0 – швидкість зсуву поверхні кристалу внаслідок розпилення налітаючими іонами [14].

Густина потенціальної енергії пружного континууму без домішок з врахуванням ангармонічних доданків може бути представлена у вигляді:

Ua=12Kε2r+13Kαε3r+14Kβε4r+Ka02∂2εr∂r2εr,                  (5.9)

де ,  – константи пружного ангармонізму; a0 – характеристична відстань взаємодії атомів кристалічної матриці між собою, яка приблизно дорівнює параметру кристалічної ґратки матриці.

Тоді з врахуванням (5.1), (5.3), (5.5) та (5.9) вираз для густини вільної енергії кристалу з імплантованими домішками матиме вигляд:

Φ=Ua+NUi−TS=12Kε2r+13Kαε3r+14Kβε4r+Ka02∂2εr∂r2εr−

−13K1−2v1−vN2(r)ΔΩd2−KN(r)ε(r)ΔΩd−KN(r)∂2ε(r)∂r2rda2ΔΩd−TS,      (5.10)

де S – густина ентропії.

Використавши співвідношення σrr≡σ=∂Φ∂εrr≡∂Φ∂ε [13], отримаємо вираз для механічної напруги в імплантованій кристалічній матриці:

σ=Kε+Kαε2+Kβε3+Ka02∂2ε∂r2−23K1−2v1−vN∂N∂εΔΩd2−KNΔΩd−

−K∂N∂εε(r)ΔΩd−K∂N∂ε∂2ε(r)∂r2rda2ΔΩd.                                             (5.11)

З умови рівноваги деформованого тіла ∂σ∂r=0 отримаємо рівняння для деформації:

K∂ε∂r1−∂N∂εΔΩd+Kα∂ε2∂r+Kβ∂ε3∂r+K∂3ε∂r3a02−∂N∂εrda2ΔΩd−

−K∂N∂r231−2v1−v∂N∂εΔΩd2+ΔΩd=0.                                                 (5.12)

Представимо концентрацію домішок та деформацію матриці у вигляді:

N(r)=N1(r)+N0,                                                                                 (5.13)

ε(r)=ε1(r)+N0ΔΩd,                                                                           (5.14)

де N0=−jυ0. Знак “–“ вказує на те, що потік домішок та швидкість зсуву поверхні кристалу внаслідок розпилення налітаючими іонами напрямлені у протилежні сторони.

Підставивши (5.13) і (5.14) у (5.8) та (5.12) з врахуванням того, що N1(r) << N0 та при r→R0 повинні виконуватись умови ∂N1∂r=0 та ∂ε1∂r=0, отримаємо рівняння для N1(r) та 1(r):

D∂N1∂r−N0DKkБT231−2v1−v∂N1∂rΔΩd2+∂ε1∂rΔΩd+∂3ε1∂r3rda2ΔΩd=0;  (5.15)

K∂ε1∂r1−∂N1∂ε1ΔΩd+Kα2N0ΔΩd∂ε1∂r+∂ε12∂r+

+Kβ3N0ΔΩd2∂ε1∂r+3N0ΔΩd∂ε12∂r+∂ε13∂r+

K∂3ε1∂r3a02−∂N1∂ε1rda2ΔΩd−K∂N1∂r231−2v1−v∂N1∂ε1ΔΩd2+ΔΩd=0.    (5.16)

Проінтегрувавши рівняння (5.15), отримаємо:

N1=1ΔΩdN0/Nc1−231−2v1−vN0/Ncε1+∂2ε1∂r2rda2,                                     (5.17)

де Nc=kБTKΔΩd2.

Значення константи N0 може бути знайдене з умови:

VN(r)dV=Q,                                                                                         (5.18)

де V – об’єм імплантованої матриці; Q – кількість домішок у матриці.

Підставимо (5.17) у (5.16) та врахувавши, що ∂N1∂ε1=1ΔΩdN0/Nc1−231−2v1−vN0/Nc, отримаємо рівняння для деформації, яке після інтегрування можна записати у вигляді:

∂2ε1∂r2−aε1+fε12−cε13=0,                                                                   (5.19)

де  a=1−2γ−2δγ2−2αkBTγKΔΩd1+δγ+3βkBTγKΔΩd1+δγ22rda2δγ2+γ−a022rda2;

f=α−3βkBTγKΔΩd1+δγ 2rda2δγ2+γ−a022rda2; c=β2rda2δγ2+γ−a022rda2; δ=131−2v1−v; γ=N0/Nc1−231−2v1−vN0/Nc.

Тут враховано, що  < 0,  > 0 [13].

Умови формування нанокластерів імплантованих домішок

Розв’язок рівняння (5.19) має вигляд:

r=dε1aε12−2fε133+cε142.

Зробивши заміну ε1=1z, цей інтеграл можна записати наступним чином:

r=−dzaz−f3a2+Δ,                                                                         (5.20)

де Δ=−f29a+c2.

Інтеграл (5.20) виражається через аналітичні функції, тип яких визначається знаками коефіцієнтів a і .

Якщо a < 0 і  < 0, тобто параметр  приймає значення з діапазону 0<γ<γс γс=−12δ+14δ2+a022δrda2, то інтеграл (5.20) не виражається в дійсних функціях, а отже, 1 = 0, а N(r)=N0, тобто процеси самоорганізації не відбуваються.

При перевищенні параметром  критичного значення γ>γс просторово однорідний розв’язок стає нестійким і виникає новий просторово неоднорідний стаціонарний стан. Залежно від величини параметра  (знаків коефіцієнтів a і ) розв’язок рівняння (5.19) матиме вигляд:

ε1r=signΔΩdAB+sh−ar,        γс<γ<γс1     (a > 0 і  > 0)     (5.21)

ε1r=signΔΩdAB+char,         γс1<γ<γс2   (a > 0 і  < 0)       (5.22)

ε1r=signΔΩdAB+sinar,        γ>γс2           (a < 0 і  > 0)         (5.23)

де  γс1≈12−α29β;     γс2≈12;

A=32a9ca −2f2−12;   B=2f9ca −2f2−12.

Таким чином, при γс<γ<γс2 формуються кластери імплантованих домішок, радіус яких може бути визначений наступним чином:

d=1a=rda2δγ2+γ−a022rda21−2γ−2δγ2−2αkBTγKΔΩd1+δγ+3βkBTγKΔΩd1+δγ2.    (5.24)

При γ>γс2 утворюються періодичні домішкові структури з періодом 2πa. Розмір кластера в основному визначається характеристичною відстанню  взаємодії імплантованих домішок з атомами матриці rdа, а також параметром  (середньою концентрацією домішок), пружними сталими матеріалу імплантованої матриці, температурою та зміною об’єму кристалу однією домішкою ΔΩd. Очевидно, що характеристична відстань взаємодії імплантованих домішок з атомами матриці rdа залежить від концентрації домішок, тобто від параметра , і може бути оцінена з графіка залежності вільної енергії пружно-деформованого кристалу від величини rdа. Оскільки всі необоротні процеси, які відбуваються при постійній температурі, супроводжуються зменшенням вільної енергії, то розташування домішок в досліджуваній системі відповідатиме такому значенню rda, при якому вільна енергія є мінімальною. На рис. 5.1 приведено залежність середнього значення густини вільної енергії Φrda від характеристичної відстані взаємодії імплантованих домішок з атомами матриці rdа при різних значеннях параметра  та коефіцієнта пружного ангармонізму , де Φrda=1VVΦr, rdadV. Причому до уваги бралися тільки ті доданки (5.10), які залежать від rdа.

Розрахунки проводились при наступних значеннях параметрів: T = 300°C;  ΔΩd = 125 Å3;  а0 = 5 Å;  К = 0.45 еВ/Å3;  v = 0.35;  R0 = 0.5 мкм;  α2β=2.

Рис. 5.1. Залежність середнього значення густини вільної енергії

від характеристичної відстані взаємодії імплантованих домішок

Аналіз залежності Φrda дозволяє встановити чи є в даній системі термодинамічна тенденція до коалесценції. При малих значеннях параметра  ( < 0.02) мінімум вільної енергії відповідає домішковій структурі, для якої характеристична відстань взаємодії імплантованих домішок з атомами матриці rdа прямує до безмежності. А, отже, й розмір кластера (рис. 5.2) також буде нескінченно великим. Це означає, що енергетично вигідним є об’єднання всіх кластерів у один, тобто в системі є тенденція до коалесценції. При збільшенні параметра   в діапазоні 0.05≤γ≤0.25 мінімум енергії досягається при певних оптимальних значеннях характеристичної відстані взаємодії імплантованих домішок з атомами матриці. У цьому випадку об’єднання кластерів домішок не є енергетично вигідним і тенденція до коалесценції відсутня. При   0.3 мінімум вільної енергії є незначним (рис. 5.1, а) або взагалі відсутній (рис. 5.1, б). У цьому випадку система знову стає нестійкою до коалесценції.

Залежність розміру нанокластера

від концентрації імплантованих домішок

На рис. 5.2 приведено залежність розміру кластера імплантованих домішок від величини їх відносної середньої концентрації. У діапазоні 0.05≤N0Nc≤0.2 розмір нанокластера практично не змінюється при збільшенні концентрації домішок. Це пов’язано з тим, що при збільшенні концентрації домішок розмір кластера зростає, але одночасно зменшується характеристична відстань взаємодії домішок з атомами матриці, що компенсує дію першого фактору. Тому можна очікувати, що при наявності домішок з концентрацією з діапазону 0.05≤N0Nc≤0.2 будуть формуватися однорідні  за  розмірами  нанокластери.  За  межами цього діапазону незначна

Рис. 5.2. Залежність розміру кластера імплантованих домішок

від величини їх відносної концентрації

зміна концентрації домішок призводить до суттєвої зміни розміру нанокластера (рис. 5.2). Тому при імплантації домішок з середньою концентрацією N0 < 0.05Nc та N0 > 0.25Nc очікуваною є велика дисперсія розміру нанокластера.

Величина Nc  залежить від температури, пружних сталих імплантованої матриці та зміни об’єму кристала однією домішкою ΔΩd. У випадку, якщо домішка заміщує атом матриці, то ΔΩd=43π(ri3−r03), де rі, r0 – іонний радіус домішки та атома матриці, відповідно. Якщо ж домішка знаходиться у міжвузлі, то збільшення об’єму кристала ΔΩd=ai3 [16], де аі – параметр ґратки кристалічної матриці. У цьому випадку Nc приймає значення з діапазону 1018 см-3 < Nc < 1019 см-3. Якщо домішка заміщує атом матриці, то  Nc > 1019 см-3 і суттєво залежить від різниці іонних радіусів домішки та атома матриці. Якщо іонні радіуси відрізняються мало, то значення Nc є практично недосяжним і у цьому випадку процеси самоорганізації відсутні.

Розрахунки вільної енергії (рис. 5.1) та розміру кластера (рис. 5.2) проводились при двох значеннях константи пружного ангармонізму  = -1 та  = -10. Константа пружного ангармонізму  може бути визначена через температурний коефіцієнт лінійного розширення р: α=−αp⋅E⋅a03kB [17], де Е  модуль Юнга. Для матеріалів GaAs, ІnAs, GaSb, ІnSb, ZnS  ~ -10; для Sі, SіO2  ~ -1. При більших значеннях константи пружного ангармонізму  процеси самоорганізації розпочинаються при менших значеннях відносної концентрації домішок. Зокрема, при  = -10 і  = 0.03 мінімум вільної енергії досягається при значенні rdа = 112 Å, а при  = -1 і  = 0.03 характеристична відстань взаємодії імплантованих домішок з атомами матриці rdа прямує до безмежності.

Таким чином, у роботі розвинуто нелінійну дифузійно-деформаційну теорію самоорганізації нанокластерів в імплантованій матриці, яка враховує пружну взаємодію імплантованих домішок між собою та з атомами матриці. Звичайно, запропонована модель дає уявлення про просторове розташування нанокластерів домішок тільки в межах центрально-сферичної симетрії. Однак, дана теорія дозволяє встановити критерії формування нанокластерів та розмір нанокластера залежно від середньої концентрації домішок.