- ЛЕКЦІЯ №6. Вплив зовнішніх полів на процеси самоорганізації наносистем.

- 6.1. Вплив статичної деформації на нуклеацію нанометрової поверхневої надґратки адсорбованих атомів.

6.2. Вплив періодичної деформації (ультразвуку) на формування однорідних самоорганізованих нанокластерів.

6.3. Вплив електричного поля на умови самоорганізації наноструктур.

- 6.1. Вплив статичної деформації на нуклеацію нанометрової поверхневої надґратки адсорбованих атомів

На умови формування самоорганізованих нанокластерів суттєво впливають деформаційні ефекти, обумовлені ненульовим об’ємом власних дефектів та домішок, акустоелектронною взаємодією, невідповідністю параметрів ґраток контактуючих матеріалів, а також зовнішніми чинниками, наприклад, впливом зовнішньої механічної деформації

Нехай напівпровідник піддається лазерному опроміненню (рис. 6.2, а). При цьому у приповерхневому шарі генеруються дефекти (міжвузлові атоми та вакансії) із середньою концентрацією N0. Якщо середня поверхнева концентрація N0 < Nc, то в результаті дифузії дефекти розподіляються по поверхні рівномірно. Якщо середня поверхнева концентрація N0 > Nc, то виникає поверхневе збурення пружного середовища і на поверхні виникає надгратка адатомів.

Зовнішній тиск змінює умови формування надгратки (рис. 6.2, б): навіть якщо середня поверхнева концентрація N0 < Nc, під дією тиску при певних його значеннях на поверхні може формуватися надгратка, а при N0 > Nc збільшується амплітуда статичної хвилі.

1

2

3

5

6

7

8

1

9

5

4

6

4

Рис. 6.1. Камера високого тиску з міні-наковальнями з лейкосапфіра:

1 – корпус;   2 – поршень;   3 – гвинти для створення навантаження; 
4 – твердосплавні опори;   5 – гвинти для юстування;   6 – наковальні; 
7 – прокладка;   8 – зразок;   9 – лазерний промінь

а)

б)

laser  irradiation

laser  irradiation

N0 < Nc

N0 > Nc

Міжвузлові

атоми

Вакансії

laser  irradiation

laser  irradiation

N0 < Nc

N0 > Nc

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Рис. 6.2. Геометрична модель приповерхневого шару
напівпровідника, що піддається  лазерному опроміненню

а) без впливу зовнішнього тиску;   б) при дії всебічного тиску

Розглянемо два випадки: 1) нелегований напівпровідник, в якому роль акустоелектронних ефектів є незначною; 2) легований напівпровідник n-типу зі значною акустоелектронною взаємодією.

## Формування нанометрової структури адатомів 
у нелегованому напівпровіднику при дії всебічного тиску

Рівняння для вектора зміщення u пружного середовища має вигляд:

∂2u∂t2=ct2Δu+(cl2−ct2)graddiv {u.                                                      (6.1)

Нехай поверхня напівпровідника співпадає з площиною z = 0 (вісь z напрямлена в глибину кристалу). Припустимо, що вздовж осі x виникає поверхневе збурення пружного середовища, яке задамо у вигляді статичної ПАХ, що швидко затухає вглибину напівпровідника та має наростаючу з часом амплітуду:

ux=−iqR eiqx+λt−klz−iktQ eiqx+λt−ktz,                                                     (6.2)

uz=klR eiqx+λt−klz+qQ eiqx+λt−ktz,                                                          (6.3)

де kl,t2=q2+λ2/cl,t2;  – інкремент дефектно-деформаційної нестійкості; 
R, Q – амплітуди ПАХ.

Тоді деформація  на поверхні напівпровідника (z = 0):

ε=∂ux∂x+∂uz∂z=−λ2cl2R eiqx+λt.                                                             (6.4)

Періодична поверхнева деформація призводить до просторово-неоднорідного перерозподілу адатомів N(x):

N(x)=N0+N1(x,q)=N0+N1(q)eiqx+λt,                                           (6.5)

де N0, N1(q) – просторово-однорідне значення поверхневої концентрації адатомів та амплітуда їх періодичного збурення, відповідно.

Рівняння для концентрації адатомів має вигляд:

∂N∂t=Dd∂2N∂x2−DdθdkT∂∂xN∂∂xε+ld2∂2ε∂x2,                                   (6.6)

де Dd – поверхневий коефіцієнт дифузії адатомів; k – стала Больцмана; 
T – температура; d – деформаційний потенціал; ld – характерна довжина взаємодії адатомів з атомами ґратки. Другий доданок виражає взаємодію адатомів з деформаційним полем з врахуванням нелокальної взаємодії.

Гранична умова, що виражає баланс латеральних напружень, має вигляд:

E21+ν∂ux∂z+∂uz∂xz=0=0,                                                             (6.7)

де E,  – модуль Юнга та коефіцієнт Пуассона, відповідно.

Окрім цього, у результаті взаємодії адатомів з атомами напівпровідника на поверхні виникає нормальна механічна напруга; відповідна гранична умова з врахуванням гідростатичного тиску P0, що діє на напівпровідник, має вигляд:

E1−ν1+ν1−2νεzz+ν1−νεxxz=0=θdN1a−P0,                                 (6.8)

де a – параметр кристалічної ґратки. Перший доданок у правій частині рівняння (6.8) визначає механічну напругу, створену адатомами з ненульовим об’ємом (θd=KΔΩ, ΔΩ – зміна об’єму кристалу одним дефектом, K – модуль пружності), другий доданок – вплив зовнішнього стиску кристалу.

Щоб позбутися неоднорідності в граничній умові (6.8), зробимо заміну:

N1(x, q)=aθdP0+P(q)eiqx+λt.                                                       (6.9)

Тоді підставивши (6.9) у (6.6) з врахуванням (6.4), (6.5) та в наближенні P<<θdN0a, отримаємо вираз для амплітуди P(q),

P(q)=−DdN0+P0aθdθdRq2λ2kTcl2λ+Ddq21−q2ld2,                                     (6.10)

а гранична умова (6.8) набуде вигляду:

E1−ν1+ν1−2νεzz+ν1−νεxx=P(q)eiqx+λt.                                      (6.11)

Граничні умови (6.7) та (6.11) утворюють однорідну систему рівнянь з невідомими R та Q. З умови нетривіальності розв’язків (з умови рівності нулю детермінанта цієї системи) можна отримати дисперсійні залежності (q).

У наближенні λ2/q2cl,t2<<1 вираз для інкремента дефектно-деформаційної нестійкості (q) матиме вигляд:

λ=Ddq22N0+P0aθdθd21−q2ld2(1+ν)(1−2ν)akTE−1                      (6.12)

або

λ=Ddq2Tc1−q2ld2T−1,                                                             (6.13)

де  Tc=2N0+P0aθdθd2(1+ν)(1−2ν)akE.

На рис. 6.3 приведено результати розрахунку залежності інкремента дефектно-деформаційної нестійкості від модуля хвильового вектора при різних значеннях тиску P0 та температури T. Розрахунки (q) проводились для напівпровідника GaAs з адсорбованими на поверхні атомами In при наступних значеннях параметрів: ld = 6.9 нм; a = 0.565 нм; E = 85 ГПа;  = 0.318; Dd = 510-9 см2/с; d = 10 еВ; N0 = 41012 см-6. Знак деформаційного потенціалу визначається характером деформації, створеної адатомами.

При температурі 300 K (рис. 6.1, а) у напівпровіднику GaAs при заданих параметрах за відсутності зовнішнього тиску (крива 1) та при тиску меншому, ніж 1,25 кбар (криві 2, 3), інкремент дефектно-деформаційної нестійкості приймає тільки від’ємні значення, тобто формування періодичної надґратки є неможливим (відбувається з часом затухання акустичної хвилі).

с -1

нм -1

с -1

нм -1

а)

б)

Рис. 6.3. Залежність інкремента дефектно-деформаційної нестійкості
від хвильового вектора при різних значеннях гідростатичного тиску:

1  –  P0 = 0;    2  –  P0 = 0.5 кбар;

3  –  P0 = 1 кбар;    4  –   P0 = 2 кбар;

a) T = 300 K;     б) T = 100 K

При перевищенні певного критичного значення тиску Pc (1,25 кбар при даних параметрах) при температурі 300 K стає можливим формування періодичної нанометрової структури адатомів (крива 4). Тобто під дією тиску спостерігається розширення температурних інтервалів, у межах яких є можливим формування нанокластерів.

При P > Pc залежність інкремента дефектно-деформаційної нестійкості від модуля хвильового вектора має максимум, який при збільшенні тиску зсувається до більших значень модуля хвильового вектора. При температурі 100 K (рис. 6.3, б) формування періодичної нанометрової структури адатомів є можливим при будь-яких значеннях тиску (в межах пружної деформації).

Значення qmax, при якому інкремент дефектно-деформаційної нестійкості має максимум, визначає період домінуючої структури d=2π/qmax=22πld/(1−T/Tc) (рис. 6.4).

При збільшенні тиску P0 спостерігається збільшення величини інкремента дефектно-деформаційної нестійкості. Таким чином, при збільшенні стиску напівпровідника процеси формування нанометрових періодичних структур повинні відбуватися швидше. Особливо роль зовнішнього тиску у формуванні періодичної ґратки адатомів є суттєвою при більших температурах (рис. 6.3, 6.4). Процеси самоорганізації адатомів краще відбуваються при менших температурах. Це співпадає з результатами, отриманими у роботі [8], де показано, що формування дефектно-деформаційної ґратки можливе лише при температурі, яка менша за деяке критичне значення. Збільшення деформації стиску напівпровідника дозволяє збільшити критичну температуру, при якій можливі процеси самоорганізації наноструктур.

Як видно з рис. 6.4, збільшення тиску призводить до монотонного зменшення періоду манометрової структури адатомів, який наближається до значення d=22πld при P0  .

нм

кбар

Рис. 6.4. Залежність періоду нанометрової структури адатомів
 від величини гідростатичного тиску при різних значеннях температури:

1  –  T = 100 K;    2  –  T = 200 K;    3  –  T = 300 K

При зменшенні температури зменшується критичне значення тиску Pc, при якому починають формуватися періодичні дефектні структури.

При низьких температурах (рис. 6.4, крива 1) спостерігається слабка залежність періоду нанометрової структури від величини тиску.

Також слід відзначити, що зовнішній стиск напівпровідника покращує умови самоорганізації поверхневої наноструктури тільки у випадку адатомів, які є центрами розтягу (d > 0).

## Формування нанометрової структури адатомів у легованому напівпровіднику n-типу при дії всебічного тиску

Деформація, яка виникає на поверхні напівпровідника, призводить до модуляції дна зони провідності і, відповідно, до модуляції електронної густини. Неоднорідне електричне поле, яке виникає, призводить до неоднорідного зміщення вузлів кристалічної ґратки і, відповідно, до зміни амплітуди ПАХ. У роботі [9] показано, що додаткова деформація обумовлена акустоелектронною взаємодією може бути визначена наступним співвідношенням:

εel=−e21−νε0εa2En1(q)eiqx+λt,                                                             (6.14)

де n1 – амплітуда періодичного збурення поверхневої концентрації електронів провідності; ε0, ε – діелектрична стала та діелектрична проникність середовища, відповідно.

Густина електронного струму:

j=nμndχdx,                                                                                       (6.15)

де n – рухливість електронів; електрохімічний потенціал  у наближенні Томаса-Фермі визначається співвідношенням

χ(x)=ℏ22m3π2n(x)a23−eϕ(x)+acε(x),                                   (6.16)

n(x)=n0+n1(x)=n0+n1(q)eiqx+λt,                                                  (6.17)

ϕ(x)=ϕ(q)eiqx+λt,                                                                              (6.18)

де n0 – середнє значення поверхневої концентрації електронів; m – ефективна маса електрона; ас – константа гідростатичного деформаційного потенціалу зони провідності, (q) – амплітуда періодичного електростатичного потенціалу.

Розв’язавши рівняння неперервності з врахуванням (6.15) та (6.16) у лінійному наближенні (eϕ(x)−acε(x)<<χ0, χ0=ℏ22m3π2n0a23), концентрацію електронів провідності можна представити у вигляді [17]:

n(x)=n0+Rseϕ(x)−acε(x),                                                        (6.19)

де Rs=mℏ23n0a2π413.

Рівняння Пуассона з врахуванням (6.17) та (6.18) має вигляд:

−q2ϕ(q)=eε0εan1(q).                                                                       (6.20)

Підставивши (6.19) в (6.20) з врахуванням (6.4), (6.17) та (6.18), отримаємо вирази для амплітуд періодичного електростатичного потенціалу (q) та поверхневої концентрації електронів провідності n1(q):

ϕ(q)=−g2aceq2+g2λ2cl2R,                                                                    (6.21)

n1(q)=Rsacq2q2+g2λ2cl2R,

де g=e2Rsε0εa.

Тоді додаткова деформація, обумовлена акустоелектронною взаємодією може бути визначена наступним співвідношенням:

εel=−acg2q21−νq2+g2aEλ2cl2R eiqx+λt.                                                      (6.22)

Сумарна деформація на поверхні напівпровідника з врахуванням (6.4) та (6.22):

ε1=ε+εel=−λ2cl21−β(q)R eiqx+λt,                                                  (6.23)

де β(q)=acg2q21−νq2+g2aE.

Слід зазначити, що для будь-яких значень q параметр β<1. Для діелектриків та напівпровідників з незначним ступенем легування β<<1. Тому вплив акустоелектронної взаємодії на формування поверхневої періодичної нанометрової структури є незначним. Цей випадок розглянуто у попередньому пункті. При збільшенні концентрації електронів провідності вплив акустоелектронної взаємодії зростає. І тому для встановлення умов формування нанометрової структури адатомів при дії всебічного тиску слід враховувати взаємодію електронної підсистеми з ПАХ.

Підставивши (6.23) в (6.6), отримаємо вираз для амплітуди періодичного збурення концентрації адсорбованих атомів N1(q) з врахуванням електрон-деформаційної взаємодії. Проробивши дії, аналогічно до того, як описано у попередньому пункті (формули (6.7) – (6.10)), отримаємо вираз для інкремента дефектно-деформаційної нестійкості (q):

λ(q)=Ddq22N0+P0aθdθd21−q2ld21−acg2q21−νq2+g2aE(1+ν)(1−2ν)akTE−1(6.24)

або

λ=Ddq2Tc1−q2ld21−acg2q21−νq2+g2aET−1.                                  (6.25)

На рис. 6.5 приведено результати розрахунку залежності інкремента дефектно-деформаційної нестійкості від модуля хвильового вектора при різних значеннях концентрації електронів n0, тиску P0 та різних значеннях температури.

с -1

нм -1

а)

с -1

нм -1

б)

Рис. 6.5. Залежність інкремента дефектно-деформаційної нестійкості
 від хвильового вектора при різних значеннях 
концентрації електронів та гідростатичного тиску:

P0 = 1.3 кбар (криві 1 та 2);    P0 = 2 кбар (криві 3, 4 та 5);

n0 = 0 (криві 1, 3);    n0 = 1011 см-2 (крива 4);    n0 = 1013 см-2 (криві 2, 5);

a) T = 300 K;     б) T = 100 K

Розрахунки (q) проводились для напівпровідника GaAs при наступних значеннях параметрів: aс = -7.17 еВ; m = 0.065m0;  ε = 16.

У результаті взаємодії електронної підсистеми з ПАХ при збільшенні ступеня легування напівпровідника спостерігається збільшення інкремента дефектно-деформаційної нестійкості та зміщення його максимуму в сторону більших значень модуля хвильового вектора. При невеликих тисках (рис. 6.5, криві 1, 2) роль акустоелектронної взаємодії є несуттєвою. Збільшення тиску (рис. 6.5, криві 3 – 5) та температури (рис. 6.5, a, б) призводить до підсилення впливу акустоелектронних ефектів. Збільшення інкремента дефектно-деформаційної нестійкості означає зменшення часу формування періодичної надгратки адсорбованих атомів.

Збільшення ступеня легування напівпровідника призводить до зменшення періоду нанометрової надгратки (рис. 6.6). При збільшенні концентрації електронів провідності до n0 = 1013 см-2 при температурі 300 K період дефектної структури зменшується від 50 нм (рис. 4, крива 1) до 42 нм (рис. 4, крива 3). Роль акустоелектронної взаємодії є більш суттєвою при незначних тисках (P0 < 2 кбар). Як видно з рис. 6.6, збільшення тиску призводить до монотонного зменшення періоду нанометрової структури адатомів, який наближається до значення d=22πld при P0  , незалежно від ступеня легування.

Змінюючи, концентрацію електронів провідності, можна керувати критичними параметрами (температура, тиск, концентрація адатомів), при яких відбувається формування дефектно-деформаційної структури.

Зокрема, з рис. 6.6 видно, що збільшення концентрації електронів провідності призводить до зменшення критичного тиску Pc, при якому починають формуватися періодичні дефектні структури. При низьких температурах цей ефект є непомітним, оскільки при будь-яких тисках можливе формування періодичної нанометрової структури. Також слід зазначити, що збільшення концентрації електронів провідності є причиною збільшення критичної температури Tc, нижче якої відбуваються процеси самоорганізації.

Отримані результати якісно співпадають з експериментальними даними, отриманими у роботі [14], де досліджено вплив різних видів механічних навантажень на розміри квантових точок InAs/GaAs. Створюючи різні навантаження в різних областях напівпровідникової матриці, можна прогнозовано керувати розмірами квантових точок. Важливими характеристиками масиву квантових точок є однорідність їх розмірів та форма. Очевидно, що зовнішні деформаційні поля впливають на ці характеристики. Однак, проведення таких теоретичних досліджень є можливими тільки в межах нелінійної моделі.

кбар

нм

Рис. 6.6. Залежність періоду нанометрової структури адатомів
від величини гідростатичного тиску при температурі T = 100 K

при різних значеннях концентрації електронів:

1  –  n0 = 0;   2  –  n0 = 1011 см-2;   3  –  n0 = 1013 см-2

## Вплив гідростатичного тиску на температуру
формування поверхневої надгратки адатомів

Як видно з попередніх результатів, формування поверхневої надгратки відбувається тільки при температурах, менших за деяке критичне значення Tc. Керувати цією температурою можна за допомогою впливу всебічного тиску.

На рис. 6.7 приведено залежність критичної температури від величини всебічного тиску (при значеннях температури, менших за критичне значення, формується поверхнева надгратка адатомів, які є центрами розтягу (d > 0)). Збільшення тиску призводить до збільшення критичної температури. Причому цей ефект краще проявляється у сильнолегованих напівпровідниках.

Tc, К

P0, кбар

1

2

3

Рис. 6.7. Залежність критичної темпераури від величини гідростатичного тиску при різних значеннях концентрації електронів:

1  –  n0 = 0;     2  –  n0 = 1011 см-2;     3  –  n0 = 1013 см-2

Для дефектів, які є центрами стиску (d < 0), збільшення всебічного тиску призводить, навпаки, до зменшення критичної температури.

6.2. Вплив періодичної деформації (ультразвуку) на формування однорідних самоорганізованих нанокластерів

Виберемо сферичну систему координат таким чином, щоб початок відліку співпадав з центром квантової точки (кластера точкових дефектів).

У межах пружного континууму запишемо потенціальну енергію взаємодії дефекту з іншими дефектами та атомами напівпровідникової матриці у вигляді:

Wi=Wdd+Wda,                                                                                      (6.1)

де Wdd – енергія взаємодії дефект-дефект, Wda – енергія взаємодії дефект-атом.

Наявність дефектів з об’ємом відмінним від нуля призводить до виникнення пружних сил, які виконують роботу із збільшення (зменшення) об’єму напівпровідника:

A=−σrrΔΩ,                                                                                             (6.2)

де ΔΩ – зміна об’єму напівпровідника одним дефектом; σrr – механічна напруга в напівпровіднику, яка виникає при взаємодії дефектів з пружним полем напівпровідника:

εrr=ε=∂ur∂r,                                                                                         (6.3)

де εrr та  ur  – радіальні компоненти тензора деформації та вектора зміщень.

Пружні поля власних дефектів чи чужорідних домішок, зміщуючи атоми в околі інших дефектів (домішок), створюють сили, що діють на них. Енергія такої  взаємодії змінюється (зменшується із віддаленням) за степеневим законом. Доведено, що така пружна енергія взаємодії домішок (дефектів) у ізотропних тілах дорівнює нулю. Але у напівпровідниках також існує енергія пружної взаємодії, яка змінюється дуже повільно і пов’язана із силами дзеркального зображення. Така енергія Uddint взаємодії домішок (власних дефектів) з іншими домішками (дефектами) практично не залежить від положення домішки і визначається за формулою:

Wdd(r)=−23K1−2μ1−μN(r)ΔΩ2,                                                                  (6.4)

де K – модуль всебічного стиску, N(r) – концентрація дефектів (домішок),  – коефіцієнт Пуассона.

Врахувавши формулу (6.2) та нелокальний закон Гука [15], пружну енергію взаємодії домішок (дефектів) з атомами напівпровідника Wda представимо наступним чином:

Wda(r)=−λx−rε( r')ΔΩdx,                                                              (6.5)

де  – оператор пружних модулів [13]. Введемо змінну τ=x−r та розкладемо ε( r+τ) в ряд Тейлора за  :

Wda(r)=−λτε( r+τ)ΔΩdτ=−λτε( r)+∂2ε(r)∂r2τ22ΔΩddτ=

−Kε(r)ΔΩ−Kd∂2ε(r)∂r2lda2ΔΩ,                                                               (6.6)

де K=λτdτ – модуль всебічного стиску [13], lda=12λττ2dτλτdτ – характерна відстань пружної взаємодії між домішками (власними дефектами) та атомами напівпровідникової матриці [12, 15].

Тоді, з врахуванням (6.4) та (6.6) пружне поле діє на власний дефект чи чужорідну домішку із силою

F=−gradWi=

=Kgrad231−2μ1−μN(r)ΔΩ2+ε(r)ΔΩ+∂2ε(r)∂r2lda2ΔΩ.                        (6.7)

Під дією такої сили дефекти (домішки) у пружному полі матимуть швидкість:

υ=ϑF=DKkБTgrad231−2μ1−μN(r)ΔΩ2+ε(r)ΔΩ+∂2ε(r)∂r2lda2ΔΩ,     (6.8)

де D – коефіцієнт дифузії, ϑ  – рухливість дефектів, Т – температура.

У формулі (6.8) для того, щоб визначити рухливість дефектів, використовується співвідношення Ейнштейна [16].

Як видно з формули (6.8), швидкість дефектів здебільшого визначається градієнтами деформації напівпровідникового матеріалу та концентрації домішок (дефектів), а також величиною зміни об’єму напівпровідника цими дефектами (домішками). Якщо проаналізувати формулу (6.8), то можна побачити, що градієнт концентрації дефектів індукує деформаційно-дифузійний потік, який напрямлений в бік збільшення концентрації домішок (дефектів), на відміну від традиційної дифузії. Таким чином, дефекти чи домішки, які створюють деформацію розтягу (ΔΩ > 0) рухатимуться в область напівпровідника, яка піддається деформації відносного розтягу, а дефекти (домішки), які створюють деформацію стиску (ΔΩ < 0), рухатимуться в область напівпровідника, яка піддається деформації відносного стиску.

Тоді, врахувавши (6.8), стаціонарний потік дефектів (домішок) запишемо наступним чином:

j=−D∂N∂r+NDKkБT231−2μ1−μ∂N∂rΔΩ2+∂ε∂rΔΩ+∂3ε∂r3lda2ΔΩ−υ0N,    (6.9)

де 0 – швидкість зміщення поверхні напівпровідника внаслідок лазерного напилення чи бомбардування йонами [16].

Запишемо з врахуванням ангармонічних доданків вираз для густини потенціальної енергії бездефектного пружного континууму:

Wa=12Kε2r+13Kαε3r+14Kβε4r+Kb2∂2εr∂r2εr.            (6.10)

Тут ,  – константи пружної нелінійної взаємодії; b – характерна відстань атомів напівпровідникової матриці між собою, яка дорівнює параметру кристалічної ґратки напівпровідника.

Таким чином, з врахуванням (6.1), (6.4), (6.6) та (6.10) формулу густини вільної енергії напівпровідника із самоорганізованими точковими дефектами можна записати наступним чином:

Φ=Wa+NWi−TS=12Kε2r+13Kαε3r+14Kβε4r+Kb2∂2εr∂r2εr−

−13K1−2μ1−μN2(r)ΔΩ2−KN(r)ε(r)ΔΩ−KN(r)∂2ε(r)∂r2lda2ΔΩ−TS,      6.11)

де S – ентропія напівпровідникової матриці.

Скористаємось відомим співвідношенням, що пов’язує механічну напругу та вільну енергію:

σrr≡σ=∂Φ∂εrr≡∂Φ∂ε ].                                                                           (6.12)

У результаті отримаємо формулу для механічної напруги у напівпровіднику з домішками (дефектами) без впливу акустичної хвилі:

σ=Kε+Kαε2+Kβε3+Kb2∂2ε∂r2−23K1−2μ1−μN∂N∂εΔΩ2−KNΔΩ−

−K∂N∂εε(r)ΔΩ−K∂N∂ε∂2ε(r)∂r2lda2ΔΩ.                                                  (6.13)

З урахуванням ангармонічної взаємодії механічна напруженість у кристалі, який піддається обробці ультразвуком:

σ=σ+Kε0 cosωt +Kαε0 cosωt2 +Kβε0 cosωt3.                            (6.14)

Тут 0 – максимальне значення акустичної деформації. Також припускається, що довжина ультразвукової хвилі  >> L0 (L0 – розмір частини кристалу, в якій розташована одна квантова точка). Провівши усереднення за часом, запишемо тотожність для ультазвукової напруги:

σ=Kε+Kαε2(1+ε022ε2)+Kβε3+Kb2∂2ε∂r2−23K1−2μ1−μN∂N∂εΔΩ2−

−KNΔΩ−K∂N∂εε(r)ΔΩ−K∂N∂ε∂2ε(r)∂r2lda2ΔΩ==Kε+Kαε2+Kβε3+Kb2∂2ε∂r2−23K1−2μ1−μN∂N∂εΔΩ2−KNΔΩ−      −K∂N∂εε(r)ΔΩ−K∂N∂ε∂2ε(r)∂r2lda2ΔΩ,                                                  (6.15)

де α=α(1+ε022ε2).

Запишемо рівняння механічної рівноваги напруженого напівпровідника:

∂σ∂r=0.                                                                                                    (6.16)

Тоді можна записати рівняння:

K∂ε∂r1−∂N∂εΔΩ+Kα∂ε2∂r+Kβ∂ε3∂r+K∂3ε∂r3b2−∂N∂εlda2ΔΩ−

−K∂N∂r231−2μ1−μ∂N∂εΔΩ2+ΔΩ=0.                                                   (6.17)

Запишемо концентрацію домішок та деформацію напівпровідника у вигляді суми:

N(r)=N1(r)+N0,                                                                                 (6.18)

ε(r)=ε1(r)+N0ΔΩ,                                                                              (6.19)

де N0=−jυ0. Знак “–” означає те, що потік домішок (дефектів) та швидкість зміщення поверхні напівпровідника внаслідок лазерного напилення чи розпилення бомбардуючими йонами спрямовані у протилежний бік. Функції  N1(r) та ε1(r) – неоднорідні доданки концентрації дефектів чи домішок і деформації напівпровідникової матриці, відповідно. Очевидно, що виконуються умови

N1(r) << N0,    ε1(r)<<N0ΔΩd.                                                           (6.20)

У цьому випадку стала пружного ангармонізму модифікується під впливом ультразвуку:

α=α1+ε022N0ΔΩd2+ε02.                                                               (6.21)

Підставивши (6.18) і (6.19) в (6.9) і (6.17), взявши до уваги (6.20), а також те, що при r→R0 виконуються умови

∂N1∂r=0   та   ∂ε1∂r=0,                                                                            (6.22)

отримаємо вираз для концентрації та деформації:

D∂N1∂r−N0DKkБT231−2μ1−μ∂N1∂rΔΩ2+∂ε1∂rΔΩ+∂3ε1∂r3lda2ΔΩ=0;      (6.23)

K∂ε1∂r1−∂N1∂ε1ΔΩ+Kα2N0ΔΩ∂ε1∂r+∂ε12∂r+

+Kβ3N0ΔΩ2∂ε1∂r+3N0ΔΩ∂ε12∂r+∂ε13∂r+

K∂3ε1∂r3b2−∂N1∂ε1lda2ΔΩ−K∂N1∂r231−2μ1−μ∂N1∂ε1ΔΩ2+ΔΩ=0.        (6.24)

Проінтегруємо рівняння (6.23) та знайдемо концентрацію:

N1=1ΔΩN0/Nc1−231−2μ1−μN0/Ncε1+∂2ε1∂r2lda2.                                       (6.25)

Тут Nc=kБTKΔΩ2.

Константу N0 можна знайти із закону збереження кількості частинок:

VN(r)dV=Q,                                                                                         (6.26)

де V – об’єм напівпровідникової матриці; Q – кількість домішок (дефектів) у напівпровіднику.

Підставимо (6.25) у (6.24), а також врахуємо, що ∂N1∂ε1=1ΔΩdN0/Nc1−231−2v1−vN0/Nc. Одержимо рівняння:

∂2ε1∂r2−aε1+fε12−cε13=0,                                                                      (6.27)

де  aε0=1−2γ−2δγ2−2αkBTγKΔΩ1+δγ+3βkBTγKΔΩ1+δγ22lda2δγ2+γ−b22lda2;

fε0=α−3βkBTγKΔΩ1+δγ 2lda2δγ2+γ−b22lda2; c=β2lda2δγ2+γ−b22lda2;  δ=131−2μ1−μ; γ=N0/Nc1−231−2μ1−μN0/Nc.

У цих формулах вже враховано знаки сталих ангармонізму [16].

Запишемо розв’язок (6.27):

r=dε1aε12−2fε133+cε142.                                                                       (6.28)

Введемо змінну ε1=1z. Тоді інтеграл (6.28) набуде вигляду:

r=−dzaz−f3a2+Δ,                                                                         (6.29)

де Δ=−f29a+c2.

Інтеграл (6.29) можна виразити через різні аналітичні функції, характер яких визначається знаками a і .

Коли обидва параметри від’ємні, то це означає, що значення параметра  потрапляє в діапазон 0<γ<γс γс=−12δ+14δ2+b22δlda2. Інтеграл (6.29) визначається тільки через комплексні функції. Тобто неоднорідна деформація

1 = 0,                                                                                                      (6.30)

а концентрація

N(r)=N0,                                                                                              (6.31)

і, відповідно, процеси самоорганізації квантових точок не відбуваються.

Якщо стала  перевищує граничну величину γ>γс, то розв’язок (6.30), (6.31) є нестійким і тоді система переходить в інше просторово-неоднорідне положення.

При більших значеннях параметра  розв’язок (6.29) може бути виражений через такі функції:

ε1r=signΔΩdAB+sh−ar,        γс<γ<γс1     (a > 0 і  > 0)        (6.32)

ε1r=signΔΩdAB+char,         γс1<γ<γс2      (a > 0 і  < 0)        (6.33)

ε1r=signΔΩdAB+sinar,        γ>γс2             (a < 0 і  > 0)       (6.34)

де γс1ε0≈12−α2ε09β; γс2≈12; A=32a9ca −2f2−12; B=2f9ca −2f2−12.

Функції (6.32), (6.33) швидко спадають з віддаленням від центру і показують, що при γс<γ<γс2 формуються квантові точки, радіус яких визначається за формулою:

dε0=1a=rda2δγ2+γ−a022rda21−2γ−2δγ2−2αkBTγKΔΩd1+δγ+3βkBTγKΔΩd1+δγ2.   (6.35)

При збільшенні параметра γ>γс2 утворюються періодичні ланцюги квантових точок  з періодом 2πa.

Радіус квантової точки визначається характерною відстанню між домішками (дефектами) та атомами напівпровідникової матриці ldа, сталою  (визначається кількістю домішок (дефектів) в одиниці об’єму), пружними константами, температурою, зміною об’єму елементарної комірки однією домішкою ΔΩ. Відомо, що характерний радіус взаємодії між домішками та атомами напівпровідникового кристалу ldа є функцією кількості атомів в одиниці об’єму (від сталої ). Характерну відстань ldа можна оцінити із залежності вільної енергії напруженого напівпровідника від радіуса ldа. Радіус lda знаходимо, як екстремальну точку функції, що описує вільну енергію.

На рис. 6.1 зображено залежність густини вільної енергії Φrda напівпровідника із самоорганізованими квантовими точками від характерної відстані взаємодії між домішками (дефектами) та атомами напівпровідникової матриці ldа залежно від сталої  при обробці ультразвуковою хвилею (рис. 6.1 а) та без неї (рис. 6.1 б), де Φrda=1VVΦr, rdadV. До уваги достатньо брати тільки ті доданки (6.11), які є функцією радіуса ldа.

Розрахунки проведені для напівпровідникової структури GaAs із домішками заміщення InGa при таких параметрах: T = 280°C;  ΔΩd = 0,125 нм3;  b = 0,5 нм;  К = 450 еВ/нм3; v = 0.36;   L0 = 0.5 мкм (радіус матриці);   α2β=2;   0 = 10-5 .

Аналіз представленої на рис. 6.1 залежності Φrda дає можливість встановити, чи є в досліджуваній структурі термодинамічні тенденції до виникнення коалесценції. При невеликих значеннях константи  ( < 0,02) найменша величина вільної енергії описує структуру, для якої характерний радіус взаємодії домішок з атомами матриці ldа наближається до безмежності. У цьому випадку радіус квантової точки (рис. 6.2) буде нескінченно великим. Звідси випливає, що енергетично вигідним є об’єднання всіх квантових точок в одну, тобто в структурі виникає тенденція до коалесценції.

У діапазоні 0.05≤γ≤0.25 найменша вільна енергія є при певних значеннях характерної відстані між домішками In і атомами напівпровідникового кристалу. Тоді об’єднання квантових точок є енергетично невигідним, тобто тенденції до коалесценції немає. При збільшенні параметра    0,3 мінімум густини вільної енергії є несуттєвим (рис. 6.1 а), а при відсутності ультразвукових коливань зникає (рис. 6.1 б). У такому випадку структура знову є нестійкою до об’єднання (коалесценції).

На рис. 6.2 зображено залежність радіуса самоорганізованих квантових точок арсеніду індію від середньої концентрації індію при відсутності коливань (крива 1), а також при ультразвуковій обробці кристалу.

Рис. 6.1. Залежність середнього значення об’ємної густини
вільної енергії у напівпровіднику GaAs з домішками In
від характерної відстані взаємодії домішок з атомами матриці:

а) при обробці ультразвуком;   б) без обробки ультразвуком

Рис. 6.2. Залежність радіуса квантової точки InAs/GaAs

від відносної концентрації домішок In:

1  –  0 = 0;    2  –  0 = 510-6;    3  –  0 = 0,1·10-4;    4  –  0 = 310-5

З рисунку бачимо, що за відсутності ультразвуку розмір квантових точок визначається середньою концентрацією домішок In. При збільшенні кількості домішок In в одиниці об’єму в інтервалі 0.05≤N0Nc≤0.2 радіус сферичної квантової точки змінюється від 2,2 нм до 5,9 нм.

При дії ультразвуку флуктуації густини домішок In є причиною дуже малої  зміни радіуса квантової точки. Зокрема, у присутності ультразвуку з інтенсивністю 0 = 310-5  при концентрації з інтервалу 0.05≤N0Nc≤0.2 радіус квантової точки практично є сталим (3,45 нм – 3,65 нм). Отже, якщо  концентрація домішок лежить в інтервалі 0.05≤N0Nc≤0.2, то під впливом акустичних коливань відбувається формування малодисперсних квантових точок.

## Комп’ютерне моделювання самоорганізації 
квантових точок

На рис. 6.3, 6.4 зображено комп’ютерну модель впорядкованого масиву сферичних квантових точок, отриманих за відсутності ультразвукових коливань (рис. 6.3 a, рис. 6.4 а) та при присутності ультразвукової хвилі з інтенсивністю 0 = 310-5.

Візуалізацію здійснено у двох випадках:

- рівномірний розподіл густини домішок In з інтервалу 0.02≤N0≤0.27Nc (рис. 6.3);

- гаусівський розподіл густини домішок In при N0 = 0.14 Nc та дисперсією 0 = 0.04Nc.

Радіус квантової точки розраховувався з (6.35), а потік домішок був стохастичною величиною і задавався за допомогою генератора випадкових чисел з рівномірним чи нормальним законом розподілу:

f(N0)=1/0.25Nc або f(N0)=12πσ0e−(N0−0.14Nc)22σ02.

Комп’ютерна візуалізація здійснювалась за допомогою програмного середовища Mathematica. Період розташування квантових точок дорівнює 20 нм.

Така візуалізація самоорганізованих квантових точок дозволила провести оцінку впливу акустичної хвилі на самоорганізацію однорідних за радіусом сферичних квантових точок за різних способів отримання.

Проведені теоретичні розрахунки в межах розвинутої теорії добре збігаються з емпіричними дослідженнями, які були отримані в [17].

Рис. 6.3. Комп’ютерна модель масиву квантових точок InAs/GaAs, 
отриманих без впливу ультразвукової хвилі (a)
та при дії ультразвукової хвилі (б)

(рівномірний розподіл концентрації домішок In)

Рис. 6.4. Комп’ютерна модель масиву квантових точок InAs/GaAs, 
отриманих без впливу ультразвукової хвилі (a) 
та при дії ультразвукової хвилі (б)

(гаусівський розподіл концентрації домішок In)

## 6.3. Вплив електричного поля на умови самоорганізації наноструктур

Якщо дослідний зразок розташувати в електричному полі таким чином, що вектор напруженості буде перпендикулярним до опромінюваної поверхні (рис. 6.1, б, в), то електричне поле створюватиме тиск, який у площині z = 0 визначається за формулою:

σzzel=enyEel.                                                                                        (6.35)

Якщо лінії напруженості електричного поля Eel мають напрям, що відповідає рис. 6.1, б, то приповерхневі шари, де будуть накопичуватися адсорбовані атоми, що створюють деформацію розтягу, і вільні електрони, зазнаватимуть ще більшого розтягу. Частина приповерхневого шару, в якій будуть накопичуватися адсорбовані атоми, що створюють деформацію стиску, а густина електронів є незначна, зазнаватиме ще більшого стиску. Вищеописані процеси призводять до підсилення деформаційних потоків адсорбованих атомів. Причому дефекти, які створюють різний характер деформації, будуть мігрувати у різних напрямках.

Тепер електричне поле спрямуємо відповідно до рис. 6.1, в. У цьому випадку тиск, обумовлений фактором електричного поля, буде зменшувати градієнт деформації вздовж поверхні напівпровідникового кристалу. Такі процеси в опроміненому шарі призводять до делокалізації адсорбованих атомів.

Рис. 6.1. Модель формування поверхневої надгратки адсорбованих атомів під впливом електричного поля:

– дефекти виду центрів розтягу;

– дефекти виду центрів стиску

Зміна просторового профілю адсорбованих атомів є причиною періодичної зміни поверхневої енергії G(y), а значить, генерації механічних напружень σyz=∂G(N(y))∂y, які компенсуються механічними напруженнями зсуву в опроміненому шарі:

G(N(y))≈G(N0)+ddG∂N|N=N0N1(y),  dGdN|N=N0≈θ2N0bK .

Межова умова, яка виражає рівність латеральних напруг, може бути записана у вигляді:

F21+ν∂uy∂z+∂uz∂yz=0=∂G(N(y))∂y=∂G∂N∂N1(y)∂y.                       (6.36)

Тут F,  – модуль Юнга і коефіцієнт Пуасона.

Самоузгоджена взаємодія адсорбованих атомів та атомів матриці в опроміненому шарі кристалу генерує нормальну напругу. Тоді ще одна межова умова записується у наступному вигляді:

F1−ν1+ν1−2ν∂uz∂z+ν1−ν∂uy∂yz=0=θbN1(y)+enyE.                      (6.37)

З даної системи (щодо невідомих A та B та з умови рівності нулю визначника коефіцієнтів було отримано співвідношення для інкремента (q).

## 6.6. Дослідження умов формування надгратки адсорбованих атомів 
у напівпровіднику GaAs при дії електричного поля

Розрахунки параметра наростання нестійкості (q) проведені для арсеніду галію (GaAs) при таких параметрах: N0 = 21016 м-2; l = 2,8 нм; 
b = 0,57 нм; l = 4500 м/с; t = 2480 м/с  = 5300 кг/м3; a = -7,2 eВ; 
D = 510-9 см2/с;   = 15 eВ;  ς = 12,3;   = 8103 см2/Вс.

На рис. 6.2 зображено параметр наростання деформаційної нестійкості як функцію абсолютної величини хвильового вектора за різних значень поверхневої густини вільних електронів. Розрахунки також проводились за різних значень температури підкладки та модуля і напрямку вектора напруженості електричного поля.

Рис. 6.2. Залежність інкремента дефектно-деформаційної нестійкості 
від хвильового вектора при наступних значеннях параметрів: 
T = 70 K (a, в);   T  = 100 K (б);   n0 = 1012 cm-2 (a, б);   n0 = 109 cm-2 (с);

1 – Eel = 0;    2 – Eel+ = 30 кВ/см;    3 – Eel+ = 80 кВ/см

Дана крива має максимум, який при зростанні напруженості електричного поля буде зміщуватися в бік більших значень хвильового вектора.

Відомо, що формуватися надгратка адсорбованих атомів може тільки при невід’ємних  значеннях величини інкремента наростання деформаційної нестійкості . З рис. 6.2 видно, що формування поверхневої надгратки можливе тільки за температури, яка є  меншою за критичне значення Tc. Можливість утворення поверхневої надґратки характеризується співвідношенням між звичайним дифузійним потоком адсорбованих атомів (перший доданок рівняння (6.10)) та потоком, індукованим деформаційним полем (другий доданок рівняння (6.10)). Якщо переважає перший доданок, то за рахунок теплових рухів спостерігається розмиття адатомів по поверхні кристалу. І навпаки, якщо переважає другий доданок (це відповідає додатному значенню інкремента), то на поверхні кристалу виникають області, де локалізуються адатоми. Тому за високих температур вирішальним є перший доданок – самоорганізація поверхневої надгратки адсорбованих атомів є неможливою ( < 0).

За менших температур зростає роль індукованого деформаційним полем потоку адсорбованих атомів і при значенні температури, меншому за критичне значення Tc, стає вирішальним. При низьких температурах дефекти локалізуються (залежно від знаку деформаційного потенціалу) в максимумах чи мінімумах періодичної деформації і тоді утворюється поверхнева надгратка.

Так, за температури 100 K (рис. 6.2, б), якщо електричне поле відсутнє, то утворення поверхневої надгратки адсорбованих атомів при заданій інтенсивності лазерного опромінення (концентрації адатомів) не відбувається. Збільшуючи напруженість електричного поля, можна отримати зміну знаку на протилежний інкремента   (рис. 6.2, б, крива 3). У цьому випадку вже є можливим утворення надгратки адсорбованих атомів. Збільшення концентрації електронів при сталій температурі призводить до збільшення значення інкремента дефектно-деформаційної нестійкості (рис. 6.2, в). Таким чином, 
у напівпровіднику з більшим ступенем легування донорними домішками процеси формування нанометрових періодичних структур повинні відбуватися швидше.

## Вплив електричного поля на період 
поверхневої надгратки адсорбованих атомів

Значення модуля хвильового вектора qmax, за якого інкремент наростання деформаційної нестійкості є максимальний, дає можливість визначити період надгратки d=2πqmax (рис. 6.3). На рис. 6.3 зображено залежність періоду надгратки адсорбованих атомів від напруженості електричного поля за різних значень поверхневої густини електронів провідності, температури та різних напрямків електричного поля. При збільшенні напруженості електричного поля спостерігається зменшення (рис. 6.3, а, в) чи збільшення (рис. 6.3, б) періоду надгратки адсорбованих атомів при зміні напрямку електричного поля. Однак, не завжди вплив електричного поля на період надґратки є суттєвим. Як видно з приведених графіків (рис. 6.3), вплив електричного поля виявляється тільки в напівпровідниках із значною концентрацією електронів. Зокрема, у напівпровіднику арсенід галію з поверхневою густиною електронів провідності n0 = 1012 см-2 (Т = 70 K) збільшення напруженості електричного поля до 60 кВ/см призводить до зміни періоду надгратки на 2,5 нм. У напівпровідниковому матеріалі з поверхневою густиною електронів провідності n0 = 109 см-2 період надґратки адатомів практично не змінюється (рис. 6.3, a, б).

Найкраще ефект електричного поля проявляється за температур, які дещо більші за критичну температуру Tc (рис. 6.3, в). Напрям електричного поля відповідає рис. 6.1, б (Eel+). При таких параметрах, якщо електричного поля немає, самоорганізовані дефектно-деформаційні структури не формуються при заданій інтенсивності лазерного опромінення (при заданій концентрації адатомів). Але утворення поверхневої періодичної структури адсорбованих атомів є можливим, якщо напруженість електричного поля перевищує критичне значення Ecel. Також електричне поле призводить до  збільшення температурних інтервалів, в яких є можливим утворення поверхневої надгратки адсорбованих атомів.

Якщо змінити напрямок електричного поля так, як це показано на рис. 6.1, в), то умови формування надґраток будуть погіршуватися, незалежно від виду знаку деформаційного потенціалу . У цьому випадку відбудеться зменшення верхньої межі критичної температури і значне збільшення періоду надгратки адатомів (рис. 6.3, б). Це можна пояснити тим, що локальна деформація, яка створюється електричним полем має інший характер, ніж деформація, яка створюється адсорбованими атомами.

Рис. 6.3. Залежність періоду поверхневої надгратки від напруженості електричного поля для різного напрямку вектора напруженості 
та за різних значень поверхневої концентрації електронів:

T = 70 K (a, б);   T  = 100 K (в);

1 – n0 = 1012 см-2;   2 – n0 = 109 см-2

Важливим параметром, який визначає умови самоорганізації поверхневої надгратки адсорбованих атомів є середня концентрація адатомів (інтенсивність лазерного опромінення). Утворення поверхневої надгратки є неможливим, якщо  інтенсивність лазерного опромінення є меншою, ніж критичне значення концентрації адсорбованих атомів Nc.

На рис. 6.4 представлена залежність критичної температури Tc (критичного значення концентрації адатомів 1/Nc) від напруженості електричного поля при різних значеннях концентрації електронів. Область під кривими – це область, в якій відбувається формування періодичної структури адатомів.

Рис. 6.4. Залежність критичної температури (критичної концентрації) 
від напруженості електричного поля при різних значеннях 
концентрації електронів:  1 – n0 = 1012 см-2;  2 – n0 = 109 см-2

Електричне поле, напрям якого відповідає рис. 6.1, б, призводить до  зменшення критичного значення концентрації адсорбованих атомів (інтенсивності лазерного опромінення) та збільшення температури, нижче за яку вже є можливим утворення поверхневої надгратки.