- ЛЕКЦІЯ №7. Спонтанне формування впорядкованих наноструктур в гетероепітаксійних системах

- 7.1. Етапи формування квантових точок та їх математичний опис.

7.2. Нелінійна  модель самоорганізації точкових дефектів у тришаровій гетеросистемі.

7.3.  Упорядковані масиви трьохмірних когерентно-напружених острівців.

- 7.4. Вплив ізовалентного легування на самоорганізацію однорідних за розмірами квантових точок.

- 7.1. Етапи формування квантових точок та їх математичний опис

Квантова точка – це частина твердого тіла (металу або напівпровідника), розміри якої настільки малі, що суттєво проявляються квантові ефекти. Це можливо тільки тоді, коли кінетична енергія електрона в квантовій точці є більшою, ніж величина  ℏ22md2 (d – ефективний розмір квантової точки, m – ефективна маса електрона у квантовій точці).

Гетероструктури з квантовими точками – структури з просторовим обмеженням носіїв електричного заряду у всіх трьох просторових вимірах, які реалізують граничний випадок розмірного квантування в напівпровідниках, а модифікація електронних властивостей наноматеріалу є найбільш виражена. Дірковий та електронний спектр квантової точки є набором дискретних рівнів і співпадає з електронним спектром одиничного ізольованого атома. Але квантова точка при цьому складається з сотень чи тисяч атомів (рис. 1).

Рис. 1.  Квантова точка

Квантові точки – це “включення” одного матеріалу в матриці іншого, що мають нанометрові розміри. Через дискретний енергетичний спектр їх іноді називають “штучними атомами”.

Для визначення енергетичного спектру носіїв струму в гетероструктурі арсенід індію – арсенід галію з квантовими точками арсеніду індію необхідно знати величину квантової ями. Для її розрахунку необхідно враховувати вплив пружних деформацій на ширину забороненої зони матеріалів InAs та GaAs.

Напівпровідникові матеріали InAs та GaAs за зонною структурою є прямозонними  напівпровідниками. В алмазоподібних напівпровідниках виду А3В5 зона провідності невироджена в точці k = 0. На відміну від цього, валентна зона є двократно виродженою і містить дві підзони, що дотикаються в точці k = 0: 1) підзона легких дірок (l); 2) підзона важких (h) дірок з ефективними масами mlh і mhh, відповідно. Третя діркова підзона є відщепленою  від двох перших на величину D енергії спін-орбітальної взаємодії.

В межах псевдоморфного росту в деформованому матеріалі квантових точок видозмінюється симетрія елементарної комірки напівпровідника, що є причиною суттєвої зміни зонної структури гетеросистеми. Наприклад, зникає виродження в точці максимуму валентної зони для важких і легких дірок. Таким чином, зонна структура квантової точки визначається двома значеннями  ширини забороненої зони (Eghh та Eglh).

Оцінимо значення зміни забороненої зони важких і легких дірок, DEghh і DEglh, у квантових точках InAs, вирощених на площині (001) напівпровідника GaAs. Постійні ґраток напівпровідників GaAs та InAs позначимо: a0 та a1, відповідно.

Тензор пружної деформації eij має три компоненти:

exx = eyy = (a0 – a1)/a0      та      ezz  = -2exxC12/C11

де Cij – компоненти тензора пружних сталих напівпровідника InAs.

Зсув країв валентної зони (v) і зони провідності (с) при дії всебічного стиску визначається наступним чином:

У формулі (1.2) bc(v) – стала всебічного деформаційного потенціалу зони провідності (валентної зони).

Зсув країв підзон важких і легких дірок валентної зони визначається за формулами:

де  B – стала одновісного деформаційного потенціалу валентної зони квантової точки; D – величина спін-орбітального розщеплення зон в квантовій точці.

bс – bv = -1/3(C11 + 2C12)dEg/dp.

Ця різниця визначає зміну ширини забороненої зони і виражається через величину dEg/dp, де p – тиск.

Тоді величина ширини забороненої зони легких та важких дірок в напівпровідниковому матеріалі квантової точки визначається співвідношеннями:

де  Eg  – значення ширини забороненої зони в ненапруженому матеріалі квантової точки InAs.

Розрив зони провідності та валентної зони визначають глибину потенціальної ями для електронів та дірок і можуть бути обчислені наступним чином:

DEc  = QDEg,

DEv  = (1-Q)DEg,

де  DEg = Eg - Egh(l)h,  Q – відносний розрив с-зони (Q = 0.8) [8].

Для отримання напівпровідникових структур з квантовими точками найчастіше використовують три методи: 1) молекулярно-променевої епітаксії (МПЕ); 2) газофазної епітаксія; 3) колоїдного синтезу.

Метод молекулярно-променевої епітаксії дозволяє отримувати напівпровідникові квантові точки на добре очищеній поверхні. На напівпровідникову підкладку, наприклад арсеніду галію, спрямовують потік атомів чи молекул. МПЕ можна розбити на наступні прості процеси: 1) адсорбція потрапляючих на поверхню атомів; 2) поверхнева дифузія адатомів (адсорбованих атомів) на поверхні напівпровідникової підкладки (міграція адатомів); 3) розташування атомів, які утворюють гетероструктуру в кристалічній ґратці підкладки або ріст моноатомного шару; 4) термічна десорбція атомів, які не змогли вбудуватися в кристалічну ґратку підкладки, тобто їх відривання від поверхні; 5) утворення з подальшим ростом двомірних зародків нанокристалів на напівпровідниковій підкладці; 6) взаємодифузія атомів, які вбудувалися в кристалічну ґратку підкладки.

У результаті, на перших двох етапах (адсорбція і міграція по поверхні) адатоми осідають в конкретних місцях у кристалічній ґратці. При рості одного моноатомного шару (~ 1 c) адатом робить кілька сотень міграційних переміщень і осідає в певному місці в кристалічній ґратці. Тобто  відбувається самоорганізація структури.

Температура напівпровідникової матриці створює найкращу для цієї сполуки швидкість міграції адатомів.

Занадто висока температура підкладки може призвести до зменшення  коефіцієнта прилипання; тоді може активізуватися взаємодифузія атомів між окремими шарами.

Ріст на шорстких поверхнях вимагає подолання потенціального бар’єру для розміщення окремих атомів або молекул в кристалічній ґратці підкладки, а ріст на гладких поверхнях вимагає ще й утворення сходинок росту. Приєднання нових атомів до шорстких поверхонь відбувається в будь-якому місці поверхні, і тоді поверхня в процесі росту зміщується по нормалі в кожній точці. Такий ріст називається нормальним. На відміну від цього, гладкі поверхні ростуть шляхом послідовного утворення шарів, тобто їх тангенціального переміщення. Такий ріст називають тангенціальним або пошаровим. При пошаровому рості виникають злами, до яких приєднуються атоми, які зосереджені лише на торцях утворених сходинок. При не дуже високих температурах підкладки (довжина дифузії адсорбованих атомів на поверхні підкладки мала) відбувається формування нових зародків. У результаті цього ріст відбувається не за рахунок руху наявних зламів, а за рахунок розростання зародків.

Взаємна орієнтація плівки і підкладки залежить головним чином від пружної енергії межі поділу. При заданому розмірі кристалу енергія гетеросистеми буде мінімальна, якщо буде найменшою поверхнева енергія:

E = Eпов-під (1–S) + (Eпл-під + Eпов-пл) S

де E – повна поверхнева енергія, Eпов-під – енергія поверхні підкладки, Eпл-під – енергія межі поділу “плівка-підкладка”, Eпов-пл – енергія поверхні плівки, S – відносна площа поверхні, яка зайнята адатомами. Залежно від значення повної енергії розрізняють три класичних механізми росту (рис .2):

1) механізм росту Франка-ван-дер-Мерве реалізується, якщо 
(Eпл-під + Eпов-пл) < Eпов-під.

Велике значення поверхневої енергії підкладки у цьому виразі, що перевищує суму двох інших доданків, відповідає повному змочуванню, тобто відсутності відкритої поверхні.

| Механізм Франка-ван-дер-Мерве | Механізм Фольмера-Вебера | Механізм Странського-Крастанова |
| --- | --- | --- |

Рис. 2. Механізми росту при епітаксії

У цьому випадку спостерігається збільшення S, а отже, і зменшується повна енергія, що є енергетично вигідним. Адатоми, беручи участь в тепловому русі, мають можливість переміщуватися по поверхні підкладки, перестрибуючи з місця на місце. В процесі дифузії на поверхні атоми формують двовимірні острівці. Зародження острівців відбувається неперервно по всій поверхні підкладки. Самоорганізація нових острівців у певний момент припиняється і відбувається наступний двовимірний ріст сформованих острівців до утворення суцільного моношару. Далі, на заново вирощеному шарі, реалізується аналогічна ситуація;

2) механізм росту Фольмера-Вебера: якщо ж (Eпл-під + Eпов-пл) > Eпов-під, то відбувається ріст другого і подальших моношарів на поверхні двовимірних острівців і підкладка не змочується. Цей механізм називають острівковим;

3) механізм росту Странського-Крастанова: пояснюється існуванням механічної напруги, що виникає через невідповідності параметрів ґраток контактуючих матеріалів.

Між двома послідовними шарами знову має місце нерівність 
(Eпл-під + Eпов-пл) < Eпов-під, але в даному механізмі механічна напруга змінює режим росту на острівковий після появи декількох моношарів. Товщину, при якій відбувається перехід від 2D до 3D росту, називають змочуючим шаром.

Встановлено, що для напівпровідників із значною невідповідністю параметрів ґраток (до таких належить об’єкт дослідження магістерської роботи – матеріали GaAs, InAs) процес росту відбувається за механізмом Странського-Крастанова.

Методи синтезу колоїдних квантових точок

Для синтезу колоїдних квантових точок використовуються методи, які ґрунтуються на рості нанокристалів. На практиці синтез нанокристалів з малим розкидом за розмірами є досить складним процесом. На сьогодні квантові точки найкращої якості були отримані шляхом росту в неполярних середовищах (органічних розчинниках).

Переваги методу:

- Можливість контролю процесу росту нанокристалів;

2) Добра пасивація (перехід поверхні матеріалу в пасивний стан, що пов’язане з утворенням тонких поверхневих шарів сполук);

3) Вузький розподіл (незначна дисперсія) за розмірами (~ 5-8%);

4) Можливість подальшого виділення і очищення квантових точок.

Процес отримання колоїдних квантових точок можна розділити на три основні етапи:

1) нуклеація (початкова чи лінійна стадія);

2) ріст кристалічних зародків;

3) стадія дозрівання Освальда.

Нуклеація – спонтанний процес, при якому в деяких нестабільних ділянках пересиченого розчину молекули або йони розчиненої речовини самі по собі здатні кристалізуватися, утворюючи зародки (рис. 1.3). Швидкість утворення зародків пропорційна відносному пересиченню розчину.

Рис.3. Зміна концентрації речовини, яка кристалізується,
на етапах нуклеації та сильного пересичення розчину

Колоїдна теорія (фізична хімія дисперсних систем і поверхневих явищ) при інтерпретації явищ, пов’язаних з ростом нанокристалів, ґрунтується на зв’язку між формою кристалу і поверхневою енергією всіх його граней. Згідно дифузійного трактування, процес формування кристалічної грані володіє великою швидкістю і залежить від такого параметра, як швидкість дифузії. Оскільки цей процес є дифузійним, то основним параметром його регулювання є температура13.

7.2. Нелінійна  модель самоорганізації

точкових дефектів у тришаровій гетеросистемі

Розглянемо напружені тришарові гетеросистеми GaAs/InAs/GaAs, ZnTe/CdTe/ZnTe з внутрішніми шарами InAs, CdTe товщиною 2а (рис.7.1). Будемо вважати, що зовнішні шари GaAs (ZnTe) не зазнають деформації, оскільки їх товщина значно перевищує ширину внутрішнього шару гетероструктури (2aL<<1).

х

а

-а

0

ε0

InAs

(CdTe)

GaAs

(ZnTe)

GaAs

(ZnTe)

-L

L

Рис. 7.1.  Модель  гетероструктур  GaAs/InAs/GaAs,  ZnTe/CdTe/ZnTe

з  напруженими  шарами  InAs,  CdTe

Механічна деформація, яка виникає за рахунок неузгодження параметрів ґраток контактуючих матеріалів гетеросистеми, моделюється функцією:

ε(i)x=ε0x2a2,i=2;0,i=1,3;                                                                        (7.1)

ε0=εxx+εyy+εalignlzz<0,     εyy=εzz=as−a0a0,     εxx=−2C12(2)C11(2)εyy,

де і = 1, 3 відповідає шарам GaAs (ZnTe), і = 2 – внутрішнім шарам InAs (CdTe);

аs і а0 – параметри кристалічних ґраток відповідно матеріалів GaAs (ZnTe) та InAs (CdTe) гетероструктури;

C112 та C122 – пружні константи матеріалу InAs (CdTe).

Нехай в даній кристалічній системі розподілені точкові дефекти з середньою концентрацією Nd0. В результаті їх самоузгодженої взаємодії через поле деформації, створеної як невідповідністю параметрів ґраток контактуючих матеріалів гетеросистеми, так і наявністю дефектів відбувається зміна концентраційного профілю точкових дефектів. Для знаходження просторового перерозподілу точкових дефектів необхідно розв’язати зв’язану систему рівнянь для деформації середовища U(x) та концентрації дефектів Nd(x).

Механічне напруження (3.3) гетероструктури з врахуванням неузгодження параметрів ґраток контактуючих матеріалів записується у вигляді:

σ(x)=Snx+ρcl2Ux−ρcl2αU2x+ρcl2βU3x+ρcl2l02∂2Ux∂x2−

−θdNdx−ρcl2ε(i)x.                                                                             (7.2)

Підставляючи вираз для напруження гетероструктури (7.2) в рівняння неперервності отримуємо стаціонарне рівняння для параметра самоузгодженої деформації з врахуванням ангармонічних доданків, неоднорідності кристалічної структури (наявності напружених гетеромеж) та електрон-деформаційної взаємодії

∂2U(i)x∂x2+l0(i)2∂4U(i)x∂x4−α(i)∂2U(i)x2∂x2+β(i)∂2U(i)x3∂x2−

−θd(i)ρ(i)cl(i)2∂2Nd(i)x∂x2−∂2ε(i)(x)∂x2+S(i)ρ(i)cl(i)2∂2nx∂x2=0.                       (7.3)

Стаціонарне рівняння дифузії матиме вигляд:

Dd(i)∂2Nd(i)∂x2−Dd(i)θd(i)kBT∂∂xNd(i)∂U(i)∂x+ld(i)2∂3U(i)∂x3=0.                 (7.4)

Розв’язок диференціальних рівнянь (7.3), (7.4) шукається у кожній області гетеросистеми з точковими дефектами. На межах шарів повинні виконуватися наступні умови:

N(i)(±∞)=Nd0;                           J(1)(−a)=J(2)(−a);

J(i)(±∞)=0;                                 J(3)(a)=J(2)(a);

N(1)(−a)=N(2)(−a);                     σxx(1)(−a)=σxx(2)(−a);

(7.5)

N(3)(a)=N(2)(a);                      σxx(3)(a)=σxx(2)(a);

де J(i)(x)=−Dd(i)∂Nd(i)∂x+Dd(i)θd(i)kTNd(i)∂U(i)∂x+ld(i)2∂3U(i)∂x3 – повний потік дефектів (перший доданок – звичайний дифузійний (градієнтний) потік дефектів, другий – викликаний самоузгодженою взаємодією як точкових дефектів, так і електронної підсистеми з пружним середовищем гетеросистеми);

σxx(i)=Ei1+νi1−2νi1+νiUxx(i)+νiUyy(i)+Uzz(i) – нормальна складова механічної напруги;

Еі та νi – модуль Юнга та коефіцієнт Пуассона матеріалів гетеросистеми, відповідно;

Uxx(i), Uyy(i), Uzz(i) – складові тензора деформації.

Будемо вважати, що кількість дефектів у гетероструктурі залишається незмінною, тобто виконується умова:

−LL(Nd(x)−Nd0)dx=0.                                                                             (7.6)

Розв’язок самоузгодженої системи рівнянь

для дифузії дефектів та деформації гетероструктури

Розв’язуючи рівняння (7.4), отримуємо вираз для просторово неоднорідної концентрації точкових дефектів (міжвузлових атомів, вакансій) в кожній області напруженої гетеросистеми:

Ndl(i)(x)=θd(i)Nd0kBTUl(i)+ld(i)2∂2Ul(i)∂x2,i=1,3,θd(i)Nd0kBTUl(i)+ld(i)2∂2Ul(i)∂x2+N,i=2,                       (7.7)

де N – стала інтегрування.

Підставляючи (7.7) в (7.3), отримуємо рівняння для просторово неоднорідної складової параметра деформації матеріалів гетероструктури:

∂2Ul(i)x∂x2+ld(i)2∂4Ul(i)x∂x4−α(i)∂2Ul(i)x2∂x2+β(i)∂2Ul(i)x3∂x2−

−θd(i)2Nd0ρ(i)cl(i)2kT∂2Ul(i)∂x2+ld(i)2∂4Ul(i)∂x4−∂2ε(i)(x)∂x2+S(i)ρ(i)cl(i)2∂2Δnx∂x2=0.   (7.8)

Інтегруючи дане рівняння, отримуємо:

∂2Uli∂x2−aiUli+fiUli2−ciUli3=p(i)S(i)ρ(i)cl(i)2Δn(x)−

−εixldi2Nd0Ndci−l0i2+b1ix+b0i,                                                              (7.9)

де   a(i)=1−Nd0Ndc(i)ld2Nd0Ndc(i)−l0(i)2;     f(i)=α(i)ld2Nd0Ndc(i)−l0(i)2;

c(i)=β(i)ld2Nd0Ndc(i)−l0(i)2;     p(i)=1ld(i)2Nd0Ndc(i)−l0(i)2;

Ndci=ρ(i)cl(i)2kBTθd(i)2 – критична концентрація дефектів для кожного шару гетероструктури;

b0(i), b1(i) – сталі інтегрування.

Для забезпечення виконання умови Ul(±∞)=0, необхідно, щоб b1(i)=0 та b0(i)=0 для і = 1, 3.

Розв’язок рівняння (7.9) знаходився у вигляді

Ul(i)x=U0l(i)x+U1l(i)x

без врахування електрон-деформаційної взаємодії (n0=0),

де U0l(i)x – розв’язок відповідного однорідного рівняння.

Для і = 1, 3: Ul(i)x=U0l(i)x. В залежності від величини середньої концентрації точкових дефектів Nd0, U0l(i)x має вигляд (3.16) – (3.19) для кожного матеріалу гетеросистеми.

Складова параметра деформації внутрішнього шару тришарової гетероструктури U1l(2)x знаходилась з рівняння:

∂2U1l(2)∂x2−a(2)U1l(2)+f(2)U1l(2)2+2f(2)U0l(2)U1l(2)−c(2)U1l(2)3−

−3c(2)U0l(2)2U1l(2)−3c(2)U0l(2)U1l(2)2=−ε(2)xld(2)2Nd0Ndc(2)−l0(2)2+b1(2)x+b0(2).     (7.10)

Розв’язок рівняння (7.10) знаходився при умові, що складова параметра деформації

U1l(2)x<<1.                                                                                            (7.11)

Тоді для оцінки розв’язку параметра деформації U1l(2)x квадратичними і кубічними членами можна знехтувати. В цьому випадку рівняння (7.10) прийме вигляд

∂2U1l(2)∂x2−a(2)U1l(2)=−ε(2)xld(2)2Nd0Ndc(2)−l0(2)2+b1(2)x+b.                            (7.12)

Розв’язок рівняння (7.12) залежить від величини просторово однорідного значення концентрації точкових дефектів Nd0.

Просторовий перерозподіл точкових дефектів

та деформація матеріалу в гетероструктурі GaAs/InAs/GaAs

З врахуванням формул (2.10), (3.16) – (3.19) та (7.12) просторовий розподіл параметра всебічної деформації U(i)x матеріалів тришарової гетероструктури в залежності від середнього значеннях концентрації точкових дефектів Nd0 буде мати різний аналітичний вигляд.

Зокрема, у випадку Nd0<Ndc не відбувається процесу самоорганізації дефектів і їх просторовий перерозподіл відбувається в полі неоднорідної деформації, яка існує в основному тільки за рахунок неузгодження параметрів ґраток контактуючих матеріалів гетеросистеми. В цьому випадку можна знехтувати нелінійною взаємодією дефектів та дисперсією звуку [59]. Тоді параметр всебічної деформації U(i)x матеріалів тришарової гетероструктури буде мати вигляд:

U(i)x=θd(i)K(i)Nd0+

+C1ea0(2)x+C2e−a0(2)x0,i=1,3+ε0x2a21−Nd0Ndc(2)+b1x+b0,i=2,                       (7.13)

де    a0(2)=1−Nd0Ndc(2)ld2Nd0Ndc(2)

При Nd0>Ndc1 має місце нелінійна взаємодія точкових дефектів з пружним середовищем гетероструктури. Тоді параметр всебічної деформації U(i)x матеріалів тришарової гетероструктури буде мати вигляд:

Ndc1(i)Nd0Ndc2(i)

U(i)x=θd(i)K(i)Nd0+signθd(i)A(i)B(i)+sh(−a(i)x)+

+0,i=1,3C1(Nd0)e−a(2)x+C2(Nd0)ea(2)x+ε0x2a21−Nd0Ndc(2)+b1x+b0,i=2       (7.14)

Ndc2(i)Nd0Ndc(i)

U(i)x=θd(i)K(i)Nd0+signθd(i)A(i)B(i)+ch(a(i)x)+

+0,i=1,3C1(Nd0)e−a(2)x+C2(Nd0)ea(2)x+ε0x2a21−Nd0Ndc(2)+b1x+b0,i=2      (7.15)

Nd0>Ndc(i)

U(i)x=θd(i)K(i)Nd0+signθd(i)A(i)B(i)+sin(a(i)x)+

+0,i=1,3C1(Nd0)sina(2)x+C2(Nd0)cosa(2)x+ε0x2a21−Nd0Ndc(2)+b1x+b0,i=2   (7.16)

Просторовий розподіл точкових дефектів у напруженій гетероструктурі визначається формулою (7.7). Сталі інтегрування N*, C1, C2, b0, b1 знаходяться з граничних умов (7.5), (7.6).

У випадку, коли Nd0<Ndc1, результати розрахунку координатної залежності параметра деформації та концентрації дефектів виду центру розтягу якісно співпадають з результатами, отриманими в розділі 2 (рис.2.6-2.9).

В діапазоні середніх значень концентрацій Nd0<Ndc1 міжвузлові атоми (θd > 0) накопичуються у внутрішніх напружених шарах InAs, CdTe тришарових гетероструктур GaAs/InAs/GaAs, ZnTe/CdTe/ZnTe.

На рис.7.2 представлено просторовий розподіл вакансій у напруженій тришаровій гетероструктурі GaAs/InAs/GaAs при різних значеннях їх середньої концентрації в діапазоні Nd0<Ndc1. Як бачимо, у внутрішньому напруженому шарі, який зазнає деформації стиску за рахунок неузгодження параметрів ґраток контактуючих матеріалів гетероструктури (ε0<0), концентрація вакансій  (θd < 0)  зменшується відносно її середнього значення.

80

- 80

x, Ǻ

100

- 40

40

0

1

2

10-1

GaAs

GaAs

InAs

Рис.7.2. Просторовий розподіл точкових дефектів

виду центру стиску (θd < 0) у тришаровій гетероструктурі GaAs/InAs/GaAs при різних значеннях середньої концентрації Nd0:

1  –  Nd0Ndc=0.003;        2  –  Nd0Ndc=0.03

Причому, зменшення числа дефектів виду центру стиску відносно їх просторово однорідного значення зростає із збільшенням середньої концентрації Nd0.

Це явище можна пояснити тим, що деформаційний потік дефектів виду центру стиску (θd < 0) напрямлений в сторону зменшення деформації j~−dU(i)(x)dx і в результаті призводить до витіснення вакансій з внутрішнього шару.

Самоузгоджений просторовий перерозподіл вакансій (рис.7.2) в деформаційному полі, створеному невідповідністю ґраток контактуючих матеріалів, є причиною зміни параметра деформації U(i)(x) (рис.7.3). В заданому діапазоні концентрацій точкових дефектів Nd0<Ndc1 складова параметра деформації, яка виникає за рахунок наявності вакансій, є незначною, і тому деформація матеріалу внутрішнього шару InAs тришарової гетероструктури GaAs/InAs/GaAs в основному визначається неузгодженням параметрів ґраток контактуючих матеріалів тришарової гетероструктури (рис.7.3).

х, Å

40

-40

0

-80

-120

80

120

-0.04

-0.08

U(х)

1

2

2

1

Рис.7.3. Координатна залежність параметра деформації у тришаровій гетероструктурі GaAs/InAs/GaAs при різних значеннях середньої концентрації точкових дефектів виду центру стиску (θd < 0):

1  –  Nd0Ndc=0.003;        2  –  Nd0Ndc=0.03

Розглянемо випадок самоорганізації точкових дефектів в гетеросистемі, коли їх середня концентрація знаходиться в діапазоні Ndc2<Nd0<Ndc.

У цьому випадку умова (7.11) добре виконується для тришарової гетеросистеми GaAs/InAs/GaAs з внутрішнім шаром InAs шириною а > 100 Å.

На рис.7.4, 7.5 представлені результати обчислень координатних залежностей концентрації точкових дефектів Nd(x) виду центру розтягу та параметра деформації U(x) для діапазону Ndc2<Nd0<Ndc у тришаровій гетероструктурі GaAs/InAs/GaAs при різних значеннях ширини внутрішнього шару.

В середині структури (х = 0) та на гетеромежах (x=±a) спостерігається зростання концентрації точкових дефектів виду центру розтягу відносно її середнього значення Nd0, і, навпаки, в околі площин x=±160 Å кількість дефектів різко зменшується. При збільшенні середньої концентрації точкових дефектів в діапазоні Ndc2<Nd0<Ndc область накопичення дефектів зміщується від центру внутрішнього шару InAs до його меж. При зменшенні ширини внутрішнього шару тришарової гетероструктури GaAs/InAs/GaAs від 400 Å до 360 Å спостерігається зменшення концентрації точкових дефектів та величини деформації розтягу в центрі такої структури на ~ 20% і, відповідно, незначне їх зростання у зовнішніх шарах (рис.7.4, 7.5).

Характер розподілу точкових дефектів у гетероструктурі визначається просторовим розподілом параметра деформації (рис.7.5). Деформаційний потік дефектів напрямлений із більш стиснутої області гетероструктури в область, що зазнає деформації розтягу, і тому точкові дефекти виду центру розтягу (θd > 0) накопичуються в тій частині матеріалу, що зазнає всебічної деформації розтягу.

400

-400

x, Å

2

1

-200

200

0

1

2

Nd(x)Nd0

а)

-400

400

x,  Å

-200

200

0

1

1.5

0.5

1

2

б)

Рис.7.4. Перерозподіл точкових дефектів виду центру розтягу (θd > 0)

в гетероструктурі GaAs/InAs/GaAs при різних значеннях

їх середньої концентрації Nd0:     1  –  Nd0Ndc=0.59;     2  –  Nd0Ndc=0.79;

а)  2а = 400 Å;                 б)  2а = 360 Å

x, Å

0.1

400

- 400

0.05

0

1

2

U(x)

а)

U(x)

- 400

x, Ǻ

0,1

400

0.05

1

2

- 200

200

0

б)

Рис.7.5. Координатна залежність параметра деформації

в гетероструктурі GaAs/InAs/GaAs при різних значеннях

середньої концентрації точкових дефектів Nd0

виду центру розтягу (θd > 0):

1  –   Nd0Ndc=0.59;               2  –   Nd0Ndc=0.79;

а) 2а = 400 Å;                       б) 2а = 360 Å

Деформація ґратки гетероструктури зумовлена двома самоузгодженими факторами: 1) неузгодженням параметрів ґраток контактуючих матеріалів; 2) просторовим перерозподілом точкових дефектів (міжвузлових атомів, вакансій).

Поблизу границь гетероструктури визначальним є перший фактор (рис.7.5), і тому кристалічна ґратка зазнає деформації стиску. При віддаленні від гетеромежі до середини внутрішнього шару кристалічної структури складова деформації, яка зумовлена неузгодженням параметрів ґраток, зменшується, і характер деформації ґратки практично визначається самоузгодженим перерозподілом точкових дефектів.

Як бачимо з рис.7.4, 7.5 у внутрішньому напруженому шарі InAs тришарової гетероструктури GaAs/InAs/GaAs, зменшуються як концентрація міжвузлових атомів, так і величина параметра деформації при зменшенні ширини цього шару.

На рис.7.6 представлено залежність середньої концентрації точкових дефектів виду центру розтягу Nd(2)=−aaNd(x)2a в напруженій квантовій ямі (в шарі InAs) від її ширини при різних значеннях просторово-однорідної концентрації точкових дефектів Nd0 у гетероструктурі GaAs/InAs/GaAs.

Величина зменшення кількості точкових дефектів у внутрішньому напруженому шарі порівняно з просторово-однорідним розподілом залежить як від розміру внутрішнього шару, так і від величини середньої концентрації міжвузлових атомів. Зокрема, у напруженому шарі InAs товщиною 2а = 360 Å число дефектів Nd(2) зменшується на 47% при середній концентрації Nd0Ndc=0.79 відносно його просторово однорідного значення Nd0,  а при Nd0Ndc=0.59 – на 15%.

100

200

300

400

0.2

0.4

0.6

0.8

а, Å

1

2

Рис.7.6 Залежність концентрації дефектів виду центру розтягу (θd > 0)

у внутрішньому шарі InAs від його ширини

при різних значеннях просторово однорідної концентрації Nd0:

1  –   Nd0Ndc=0.59;         2  –   Nd0Ndc=0.79

Як бачимо з рис.7.6, із зростанням ширини внутрішнього шару число дефектів у напруженій квантовій ямі монотонно збільшується для всіх середніх значень концентрації точкових дефектів в діапазоні Ndc2<Nd0<Ndc і наближається до свого просторово однорідного значення (Nd(2)|a→∞→Nd0). А саме, при збільшенні ширини внутрішнього напруженого шару InAs від 2а = 360 Å  до  2а = 450 Å  кількість точкових дефектів (θd > 0) в ньому зростає на 21%  (Nd0Ndc=0.79) відносно середнього значення.

При ширині внутрішнього шару InAs 2а < 400 Å у тришаровій гетероструктурі GaAs/InAs/GaAs в результаті самоузгодженого дифузійно-деформаційного перерозподілу при зростанні просторово-однорідної концентрації дефектів Nd0 в діапазоні Ndc2<Nd0<Ndc число дефектів Nd(2) в квантовій ямі зменшується. Для 2а > 400 Å спостерігається протилежний ефект. Аналогічно, параметр всебічної деформації розтягу матеріалу квантової ями шириною 2а < 400 Å зменшується при зростанні в гетероструктурі просторово-однорідної концентрації точкових дефектів Nd0 виду центру розтягу. Таким чином, квантова яма з напруженими границями (робоча область гетероструктури) при зростанні середньої концентрації точкових дефектів Nd0 в діапазоні Ndc2<Nd0<Ndc стає більш структурно досконалою, на відміну від випадку, коли Nd0<Ndc1.

Зменшення концентрації дефектів в активній області гетероструктури (квантовій ямі) підтверджується в експериментальній роботі [78] по вимірюванню інтенсивності фотолюмінісценції в гетеросистемі GaAs/Al0.4Ga0.6As з квантовою ямою GaAs. Зокрема, в цій роботі показано, що інтенсивність фотолюмінісценції в гетеросистемі GaAs/Al0.4Ga0.6As з напруженими шарами In0.2Ga0.8As є більшою, ніж у цій ж гетеросистемі без напружених шарів.

У гетероструктурі з внутрішнім напруженим шаром (ε0>0), який зазнає деформації розтягу, середня концентрація дефектів виду центру розтягу в цьому шарі практично не змінюється порівняно з їх просторово-однорідним розподілом.

На рис.7.7 представлено концентраційний профіль точкових дефектів виду центру стиску (θd < 0) в напруженій тришаровій гетероструктурі GaAs/InAs/GaAs при різних середніх значеннях концентрації дефектів Nd0 в діапазоні Ndc2<Nd0<Ndc. Така залежність характеризується трьома концентраційними максимумами: в центрі внутрішнього шару гетероструктури (х = 0) та на його межах (x=±a). Збільшення середньої концентрації дефектів від Nd0Ndc=0.59 до Nd0Ndc=0.79 призводить до зменшення концентрації вакансій в центрі шару InAs і до збільшення – на його межах.  Причому, значення середньої концентрації дефектів Nd(2) у шарі InAs практично не відрізняється від величини середньої концентрації дефектів Nd0. А максимальне відхилення концентрації точкових дефектів виду центру стиску не перевищує 27% (Nd0Ndc=0.59) відносно її просторово однорідного значення Nd0.

0

- 400

400

x,  Ǻ

- 200

200

0.8

1

1.2

1,4

1

2

Рис.7.7. Перерозподіл точкових дефектів виду центру стиску (θd < 0,  2а = 360 Å)

в гетероструктурі GaAs/InAs/GaAs при різних значеннях

їх середньої концентрації Nd0:     1  –   Nd0Ndc=0.59;      2  –   Nd0Ndc=0.79

Просторові розподіли вакансій (рис.7.7) та міжвузлових атомів (рис.7.4) при однакових умовах якісно не відрізняються один від одного. Однак, для дефектів виду центру розтягу спостерігається значне зменшення їх концентрації у внутрішньому напруженому шарі (ε0<0) тришарової гетероструктури, а концентрація дефектів виду центру стиску близька до її просторово однорідного значення.

Координатний розподіл вакансій повністю визначається самоузгодженим параметром деформації напруженої гетеросистеми з дефектно-деформаційними структурами (рис.7.8). Деформаційний потік точкових дефектів виду центру стиску спрямований в сторону зменшення напруження матеріалу, що призводить до накопичення вакансій в тих областях матеріалу, які зазнають деформації стиску.

Із збільшенням середньої концентрації точкових дефектів виду центру стиску в діапазоні Ndc2<Nd0<Ndc в околі площини х = 0 спостерігається зміна характеру деформації із стиску на розтяг (рис.7.8, криві 1, 2). Це пов’язано із зменшенням концентрації вакансій в центрі внутрішнього шару тришарової гетероструктури (рис.7.7).

У тришаровій гетероструктурі з внутрішнім напруженим шаром, що зазнає деформації розтягу за рахунок невідповідності параметрів ґраток контактуючих матеріалів (ε0>0), просторовий розподіл вакансій при однакових умовах аналогічний розподілу міжвузлових атомів для випадку стиснутого внутрішнього шару (ε0<0).

Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновок, що для досліджуваного діапазону концентрацій точкових дефектів Ndc2<Nd0<Ndc в залежності від співвідношення між знаками параметрів ε0 та θd число дефектів у внутрішньому напруженому шарі буде зменшуватись відносно їх просторово однорідного значення Nd0 або наближатись до нього.   Зокрема,   якщо   знаки   параметрів  ε0  (невідповідність   параметрів   ґраток

- 400

400

x,  Å

- 100

100

- 0.05

0.1

0.05

2

1

Рис.7.8. Координатна залежність параметра деформації

в гетероструктурі GaAs/InAs/GaAs при різних значеннях

середньої концентрації точкових дефектів Nd0

виду центру стиску (θd < 0,  2а = 360 Å):

1  –   Nd0Ndc=0.59;        2  –   Nd0Ndc=0.79

контактуючих матеріалів) та θd протилежні, то дефекти накопичуються у зовнішніх слабо напружених шарах гетеросистеми і, відповідно, у внутрішньому напруженому шарі їх концентрація зменшується відносно середнього значення Nd0. А у випадку однакових знаків параметрів ε0 та θd концентрація дефектів у всіх шарах тришарової гетероструктури практично не відрізняється від її просторово однорідного значення.

7.3. Упорядковані масиви трьохмірних когерентно-напружених острівців

Якісний прорив у сфері практичного формування масивів квантових точок уможливився після того, як вдалося реалізувати технологію, яка дала змогу забезпечити ефект самоорганізації масивів напівпровідникових наноструктур у гетероепітаксійних напівпровідникових системах [11]. У широкому значенні слова самоорганізація наноструктур – це самочинне виникнення макроскопічного впорядкування у початково однорідній системі. У напівпровідникових технологіях інтерес до явища самоорганізації якраз і виник у зв’язку з необхідністю створення масивів напівпровідникових наноструктур з характеристичними розмірами, що сягають одиниць-сотень нанометрів, оскільки спонтанне впорядкування наноструктур дає змогу формувати включення вузькощілинних напівпровідників у широкощілинних матрицях і створювати в такий спосіб потенціал, який локалізує носії заряду в ділянках простору нанометрових розмірів. Теоретично питання самоорганізації було розглянуте у розділі 1, в даному розділі мова піде про технологічні аспекти цього явища. Для прикладу візьмемо спочатку отримані експериментально результати формування методом МПЕ квантових точок арсеніду індію (параметр кристалічної ґратки а = 6,0584 Å) на підкладках

арсеніду галію (а = 5,6533 Å) орієнтації (001).  Дослідження показали, що у разі нанесення на підкладку GaAs арсеніду індію на початковому етапі епітаксії справді формується суцільний пружно напружений епітаксійний шар InAs (001). Але це спостерігається тільки для дуже малої кількості нанесеного матеріалу, що не переважає 1,6–1,7 моношару. Фактично для

гетерофазної системи InAs / GaAs (001) це і є критична товщина Qc для кристалографічної орієнтації поверхні дотику плівки і підкладки (001). Коли кількість осадженого матеріалу перевищує її, починають формуватися тривимірні острівці InAs. У разі осадження матеріалу в кількості до двох моношарів формуються острівці InAs малих розмірів. Вони не мають чіткої кристалографічної огранки і характеризуються значним розкидом структурних параметрів. Формування щільного масиву більш-менш упорядкованих острівців спостерігається у разі збільшення товщини осаджуваного InAs до чотирьох моноатомних шарів. При цьому форма основи острівців є квадратною, а її сторони орієнтовані в напрямках [100] і [010]. Лінійні розміри основи острівця становлять близько 140 Å. Дослідження методом електронної мікроскопії на просвіт з високою роздільною здатністю показало, що острівці InAs мають форму пірамід з похилими (101) гранями (нагадаємо, що у структурах цинкової обманки кристалографічні площини сім’ї {110} мають найвищу щільність упакування атомів. Сформовані піраміди обмежені чіткими ребрами, а їхні сусіди переважно розташовуються у напрямках осей високої симетрії куба [100] і [010]. Очевидно, ці результати можуть свідчити, що саме такі розміри, форма і взаємне розташування острівців InAs на підкладці GaAs(001) є термодинамічно рівноважними. Для дослідження питання щодо рівноважності встановлених розмірів і форм острівців, що виростають, був застосований згаданий вище метод переривання осадження матеріалу на підкладку після нанесення певної фіксованої кількості InAs. Дослідження показало, що острівці, вирощувані в режимі поетапної епітаксії, виявляють чітку тенденцію “дозрівати” до визначеного у неперервному режимі нарощування рівноважного розміру в 140 Å і у разі нанесення меншої, ніж чотири моноатомні шари, кількості InAs. Вирішальним для цього чинником є тривалість перерви під час осадження матеріалу. Якщо нанести, наприклад, три моноатомні шари InAs, ця перерва повинна становити близько 10 с, у разі

нанесення двох з половиною моношарів перерву необхідно подовжити до 40 с. За доволі довгого переривання росту, наприклад, на 100 с, острівці сягають того самого розміру навіть у разі осадження всього двох моношарів InAs. Ці результати, по-перше, експериментально підтверджують формування рівноважних розмірів і розташування острівців InAs при нанесенні невеликих кількостей матеріалу на підкладку GaAs(001), а, по-друге, дають оцінку рівноважного розміру таких острівців, які формуються за стандартних умов МПЕ для цієї гетеропари – близько 140 Å. Для формування острівців спочатку повинні сформуватися їхні зародки. Як завжди, утворення зародка острівця вимагає подолання енергетичного бар’єра. Енергетичний розрахунок показує, що за значних неузгодженостей параметрів кристалічної ґратки підкладки і нарощуваного епітаксійного шару створення острівця об’єму V, який має грані, нахилені під кутом ϕ до його основи, вимагає енергії [11]:

де  ;   і  – вільна енергія поверхні на одиницю площі граней, орієнтованих паралельно до основи і нахилених під кутом ϕ до неї відповідно;  ; де  напруження невідповідності в площині нарощуваного шару; ν –коефіцієнт Пуассона; G – модуль зсуву. Залежність цієї енергії від об’єму острівця на прикладі квантових точок германію (параметр кристалічної ґратки а = 5,65748 Å) на підкладках кремнію (а = 5,43072 Å) орієнтації (001) показано на рис. 9. Як бачимо, залежність енергії, необхідної для створення зародка, від його об’єму має екстремальний характер. Для будь-якої орієнтації бокових поверхонь існує критичний об’єм , за якого ця енергія досягає максимального значення . Величина і є тим активаційним бар’єром, який необхідно подолати для утворення стійкого зародка острівця. Фізично це означає, що для виникнення

зародка об’ємом до необхідне створення специфічних зовнішніх умов, які би підтримували таке зародкоутворення, наприклад, забезпечення певного рівня пересичення фази, з якої відбувається епітаксійний ріст. А збільшення об’єму зародка після того, як його величина перевищить , буде вже йти спонтанно, без затрат зовнішньої енергії.

Рис. 7.9. Залежність енергії, необхідної для створення пірамідального

острівця Ge на підкладці Si(001), від об’єму для трьох різних орієнтацій

бокових граней острівця.

Енергія та об’єм нормалізовані до критичних величин для пірамід, огранених сім’єю площин {105} (за даними Stangl J., Holy V., Bauer G., Rev. Mod. Phys. 76 (2004) 725). Іншим важливим висновком, що випливає з наведених на рис. 10 кривих, є те, що для різних об’ємів острівців виграш в

енергії при їхньому формуванні є різний для різних кристалографічних орієнтацій бокових поверхонь піраміди. Так, за малих об’ємів найвигіднішою у структурі типу алмазу за неузгоджень параметрів ґратки, притаманних германію і кремнію, є огранка площинами сім’ї {105}, за більших об’ємів вигіднішою стає огранка типу {113}, за ще більших – огранка {15 3 23}. Це означає, що характер огранки острівців під час їхнього визрівання повинен змінюватися. І перше, і друге передбачення теорії знайшли своє підтвердження на експерименті. Дослідження in situ з використанням сканувальної тунельної мікроскопії епітаксії Ge на підкладці Si(001) методом МПЕ за низьких температур (близько 300 оС) експериментально підтвердили існування критичного об’єму. За зазначених умов епітаксії він був оцінений величиною в 1500 атомів. За більшої кількості атомів в острівці його вільна енергія починає зменшуватися із зростанням об’єму завдяки внеску другого доданка у рівнянні (10). Така поведінка зародків відповідає оствальдовому дозріванню, коли більші острівці ростуть за рахунок менших.Дослідження росту показують, що за значної неузгодженості параметрів підкладки і нарощуваного епітаксійним способом матеріалу острівці, що формуються, є зазвичай стабільними щодо процесів дозрівання. За заданих умов росту – температури, кількості осадженого матеріалу тощо – вони мають чітко визначені розміри і форми. Для нарощування германію на кремній спостерігається, по суті, чотири різновиди таких форм: невеликі пагорби (допіраміди), квадратні піраміди з боковою огранкою {105}, видовжені в основі піраміди з тією самою {105} боковою огранкою і великі куполи з огранкою боковими поверхнями різної орієнтації (рис. 10). На початковому етапі росту формуються невисокі допіраміди (рис. 10, а), які під час подальшого росту трансформуються в піраміди (рис. 10, б). Великі куполи (рис. 10, в) формуються, якщо покриття германієм перевищує п’ять моношарів. Зрештою формуються пластично релаксовані суперкуполи з дислокаціями невідповідності в основі. Піраміди і куполи спостерігаються під час росту за високих температур, тоді як дрібніші видовжені піраміди формуються за понижених температур росту. Дослідження структури бокових граней самоорганізованих острівців, здійснене in situ за допомогою сканувальної тунельної мікроскопії з атомарною роздільною здатністю, дало змогу встановити ще одну важливу закономірність їхнього формування. Виявилося, що {105} грані, які обрамляють острівці на початкових етапах їхнього росту, містять (100) тераси, зміщені одна щодо одної уздовж напрямків <100>. Тераси мають розміри атомарного масштабу і в ширину містять всього лише два атоми. Обірвані на терасах зв’язки утворюють <110> димери, котрі внаслідок цього орієнтуються під кутом 45о щодо напрямку взаємного зміщення террас.

Рис. 7.10. Типові форми острівців Ge, що формуються на підкладці Si(100),

одержані за допомогою методу сканувальної тунельної мікроскопії

(за даними Stangl J., Holy V., Bauer G., Rev. Mod. Phys. 76 (2004) 725).

Для зародження кожного наступного атомного шару сім’ї {100} існує енергетичний бар’єр. Як наслідок, незважаючи на те, що умові термодинамічної рівноваги відповідає квадратна форма основи пірамід, обмеження, які накладаються кінетикою росту, тобто його нерівноважністю, залежністю швидкостей хімічних реакцій від концентрації реагентів, температури, змінами характеру хімічних реакцій в умовах руху речовини, теплопередавання, дифузії тощо, призводять до видовження острівців. Зміна форми горизонтального перерізу острівця з квадратної на видовжену під час росту пояснюється тим, що бар’єр, який необхідно подолати під час

формування кожної наступної тераси піраміди, зростає зі збільшенням розмірів бокової грані. Внаслідок цього ріст острівців у напрямках поверхонь огранки малих розмірів щодо великих поверхонь прискорюється, що й спричиняє видовження острівців. Зростанням величини зазначеного бар’єра в процесі збільшення бокових граней острівців пояснюється і сповільнення швидкості росту останніх, що спостерігається за збільшення їхніх розмірів, і

стабілізація розмірів пірамід, і звуження розподілу острівців за розмірами [10, 11].

- 7.4. Вплив ізовалентного легування на самоорганізацію однорідних за розмірами квантових точок.

Процес формування напружених квантових точок (КТ) відповідно до методу Странського-Крастанова в напруженій наногетеросистемі здійснюється у два етапи. На першому етапі відбувається ріст псевдоморфного напруженого шару (InAs). При досягненні ним критичної товщини (1.5-1.7 моношару (МШ)) наступає другий етап – спонтанний розпад псевдоморфного шару на систему кристалічних острівців (КТ) і змочуючий шар (InAs) товщиною  1 МШ. Такий розпад зумовлений релаксацією пружних напружень, що виникають у гетероепітаксійній системі за неузгодження параметрів ґраток f=aInAs−aGaAsaInAs≈7%, і різними коефіцієнтами термічного розширення підкладки GaAs та епітаксійного шару InAs (αtInAs=4.5⋅10−6 1/град, αtGaAs=5.9⋅10−6 1/град).

Найбільше зменшення вільної енергії системи досягається при певній формі (пірамідальній) і розмірах виникаючих тривимірних острівців (КТ). У реальних системах розміри і форма окремих КТ відхиляються від рівноважних за рахунок неоднорідних деформацій, які виникають у гетеросистемі.

В системі напружених острівців є два джерела полів пружних напружень: з одного боку, неузгодження параметрів ґраток матеріалу КТ і підкладки, і, з іншого боку, стрибок тензора поверхневого натягу на ребрах острівців. Відповідно, пружна енергія дорівнює сумі енергії об’ємної пружної релаксації, енергії пружної релаксації на ребрах острівця та енергії взаємодії двох пружних полів.

Наприклад, в гетеросистемі InAs/GaAs (001) такі КТ будуть формуватися при товщині нарощуваного шару InAs порядку 2 моношарів [2, 5]. Тому в подальшому внеском ребер острівця в енергію пружної релаксації нехтуємо.

Оскільки постійна ґратки нарощуваного матеріалу InAs (a1 = 6.08 Å) більша, ніж матриці GaAs (a2 = 5.65 Å), то при гетероепітаксійному нарощуванні в межах псевдоморфного росту InAs на шар GaAs, матеріал InAs зазнає деформації стиску, а GaAs – розтягу. Таким чином, сферична квантова точка радіусом R0 представляється пружним дилатаційним мікровключенням у вигляді пружної сфери (суцільна тонка лінія на рис. 2.1), поміщеним у сферичну порожнину у матриці GaAs (пунктирна лінія на рис. 2.1). Об’єм порожнини менший від об’єму мікровключення на ΔV.

Модель напруженої квантової точки

сферичної симетрії

Щоб вкласти таке сферичне мікровключення, необхідно його стиснути і розтягнути оточуючу матрицю GaAs в радіальних напрямках. Результат одночасної дії деформацій контактуючих наноматеріалів  (суцільна товста лінія на рис.) описується зміною об’єму ΔV  через параметр f:

## 2.2. Деформація гетероструктури з квантовими
точками, що містять домішки

Розглянемо сферичну КТ радіусом R0, поміщену в напівпровідникову матрицю радіусом R1, в центрі якої міститься ізовалентна домішка.

Для визначення компонентів тензора деформації εlki необхідно знайти явний вигляд зміщень атомів ur1, ur2 в матеріалах InAs і GaAs, відповідно. Рівняння рівноваги у випадку КТ з імплантованою домішкою матиме вигляд [7]:

∇divu=−D1⋅F1r;

D1=1+ν11−2ν1E11−ν1;

F1=2ΔΩ3π32C111+2C1211r05re−r2r02n;     n=rr;

де F1  об’ємна сила, створена домішкою в КТ;   зміна об’єму матеріалу КТ, зумовлена наявністю ізовалентної домішки; r0 – ефективний радіус атома домішки; i, Еi – коефіцієнт Пуассона і модуль Юнга матеріалу КТ та оточуючої матриці, які виражаються відомим чином [7] через пружні постійні C11i та C12i цих матеріалів.

Розв’язок рівняння (2.2) в сферичних координатах має вигляд:

ur1=C1r+C2r2−AD1r04e−r2r024r+AD1πr05Erfrr08r2,  0≤r≤R0

де     A=2ΔΩ3π32C111+2C1211r05.

Оскільки в точці r=0 зміщення повинно бути скінченним, то в розв’язку (2.3) слід покласти С2 = 0.

Зміщення атомів в матеріалі матриці GaAs має вигляд:

ur2=C3r+C4r2,             R0≤r≤R1.

Поле зміщень визначає наступні компоненти тензора деформації:

εrr1=C1+AD1r02r2+r02e−r2r022r2−AD1πr05Erfrr04r3;

εϕϕ1=εθθ1=C1−AD1r04e−r2r024r2+AD1πr05Erfrr08r3;

εrr2=C3−2C4r3;

εϕϕ2=εθθ2=C3+C4r3.

Коефіцієнти С1, С3, С4 знаходяться з розв’язку системи граничних умов:

4πR02ur2|r=R0−ur1|r=R0=ΔV,σrr1|r=R0=σrr2|r=R0−PL,PL=2γε1R0σrr2|r=R1=0;

(ліва частина першого з рівнянь системи  дорівнює геометричній різниці V об’ємів мікровключення та порожнини в матриці GaAs, зображених на рис. 2.1); PL – Лапласівський тиск; γε1 – поверхнева енергія КТ (InAs), яка є функцією тензора поверхневого напруження і деформації КТ [8]:

γε1=γ0+i,jσij1εij1+12i,j,k,lεij11⋅sijkl1⋅εkl1+...,

εij1, σij1  відповідно, тензор деформації та тензор поверхневого напруження квантової точки, sijkl1  тензор напружень 2-го порядку.

Механічні напруги σrr1 та σrr2 в матеріалах квантової точки та матриці дорівнюють:

σrri=Ei1+νi1−2νi1−νiεrri+νiεϕϕi+εθθi.

Розрахунок компонентів тензора деформації був проведений для наногетеросистеми InAs/GaAs з напруженими квантовими точками InAs сферичної симетрії з іонізованою домішкою Bi при наступних значеннях параметрів [3, 6, 8]:

C111=0.833Мбар; C121=0.453Мбар; C112=1.223Мбар; C122=0.571Мбар; D0011=1.088;  D0012=0.934;  γ0=0.657Н/м;  R1=500Å.

Розрахунки проводились для двох випадків: 1) Ві3+ заміщує As3+; 2) домішка Ві знаходиться у міжвузлі напівпровідникового матеріалу InAs. У першому випадку іонний радіус Ві3+ (r0 = 0,12 нм) є більшим від іонного радіусу As3+ (rAs = 0,069 нм), що призводить до збільшення об’єму КТ на величину ΔΩ=43π(r03−rAs3). У другому випадку збільшення об’єму КТ ΔΩ=aBi3, де aBi = 0,475нм – параметр ґратки Ві.

На рис. 2.2, 2.3 представлено розподіл всебічної деформації Sp(1)(r) у матеріалі КТ InAs з домішкою Ві3+, яка заміщує у вузлі атом As або знаходиться у міжвузлі.

Рис. 7.2. Всебічна деформація матеріалу

квантової точки InAs з домішкою заміщення Ві3+

при різних радіусах квантової точки:

1 –  R0 = 20 Å;    2 –  R0 = 50 Å;    3 –  R0 = 80 Å

Рис. 7.3. Всебічна деформація матеріалу квантової точки InAs

з домішкою впровадження Ві3+ при різних радіусах квантової точки:

1 –  R0 = 2 нм;    2 –  R0 = 5 нм;    3 –  R0 = 8 нм

В обох випадках домішка є центром розтягу і в околі домішки характер деформації змінюється на протилежний. В міру віддалення від центру квантової точки всебічний стиск її матеріалу монотонно зростає до значення, яке практично не відрізняється від деформації всебічного стиску матеріалу бездомішкової КТ, що виникає за рахунок невідповідності параметрів ґраток контактуючих матеріалів. У першому випадку деформація розтягу, що виникає в околі домішки, є більшою за величиною та  більш  локалізованою  поблизу центру КТ. Це пояснюється тим, що ефективний радіус пружної дії дефекту заміщення є значно меншим, ніж міжвузлового атома (r0 – rAs << aBi).

Монотонно спадний характер залежності Spε1=fR0 зумовлений зменшенням впливу поверхневих сил (тиску Лапласа, формула (2.4)) із збільшенням розміру квантової точки.